Пассивация гетерограниц перовскитных фотопреобразователей низкомолекулярными органическими материалами

Ильичева Е.А.

Студент

Университет науки и технологий МИСИС,

Институт новых материалов и нанотехнологий, Москва, Россия

kate_ilich@mail.ru

Неорганический оксид никеля (NiOx) – один из наиболее распространенных дырочно-транспортных слоев (ДТС) для перовскитных фотопреобразователей p-i-n архитектуры. NiOx обладает большой шириной запрещенной зоны (> 3,6 эВ) [1], высокой подвижностью дырок (> 101 см2В-1с-1) [1] и лучшей термостабильностью в сравнении с органическими ДТС [2]. Тем не менее, электрохимическое взаимодействие между перовскитом и слоем оксида никеля ведет к накоплению ионных дефектов и захвату заряда на гетерогранице перовскит/NiOx, что может привести к необратимой деградации приборных характеристик структуры.

С целью пассивации гетерограницы оксид никеля/перовскит был использован самоорганизующийся монослой SPK047, молекула которого представлена на рисунке 1. Для данного материала ВЗМО = –5,5 эВ, а НСМО = –2,71 эВ, что позволяет использовать его со стороны ДТС в p-i-n ПСЭ.

Рисунок 1 – Молекула SPK047

Устройства с SPK047, нанесенным методом центрифугирования, демонстрируют увеличение напряжения холостого хода (Uхх) и КПД без снижения стабильности по сравнению с эталонными структурами. КПД, в среднем, вырос с 15,42% до 17,48% (более, чем на 13%), а Uхх – с 0,90 В до 1,06 В (почти на 8%). При этом обе конфигурации устройств демонстрируют сохранение более 100% начальной производительности в течение 1000 часов (рисунок 2).

Рисунок 2 – Изменение нормализованного КПД во времени

Устройства с монослоем SPK047, нанесенным методом slot-die, также демонстрируют увеличение КПД и Uхх по сравнению с эталонными структурами. В таблице 1 представлено сравнение приборных характеристик ПСЭ p-i-n архитектуры без использования монослоя SPK047 и с монослоем, нанесенным 2 методами.

Таблица 1 – Приборные характеристики полученных устройств

| Конфигурация | Uхх, В | Iкз, мА/см2 | FF, % | КПД, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Без SPK047 | 1,028 | 22,83 | 76,08 | 17,85 |
| SPK047 (центрифуга) | 1,100 | 23,70 | 74,81 | 19,50 |
| SPK047 (slot-die) | 1,075 | 23,35 | 75,60 | 18,98 |

Полученные результаты показали, что использование низкомолекулярных органических монослоев может повысить приборные характеристики ПСЭ без снижения фотостабильности, а возможность нанесения методом slot-die позволяет использовать их не только в лабораторных образцах, но и в промышленном производстве.

Литература:

- Xingtian Y., Yuxiao G., Haixia X., Wenxiu Q. Nickel Oxide as Efficient Hole Transport Materials for Perovskite Solar Cells // Advanced Science News. 2019, 3, 1900001.

- Boyd C.C., Cheacharoen R, Leijtensand T. Understanding Degradation Mechanism and Improving Stability of Perovskite Photovoltaics // Chem. Rev. 2019, 119, 5, 3418–3451.