Многофакторный анализ динамического отклика матричных фотовольтаических преобразователей

Зуев Никита Викторович

Студент 2 курса магистратуры

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: zuev.nv17@physics.msu.ru

Адмиттанс-отклик полупроводникового элемента определяется пространственной структурой распределения поверхностного и объемного зарядов, собственным спектром полупроводниковой структуры, внешними условиями, такими как постоянные поля (электрическое и магнитное), переменные поля на различных частотах, интенсивность, частотный состав и направление падения потока излучения, потока и оттока тепла. Существует ряд экспериментальных методов анализа свойств полупроводников, базирующихся на регистрации адмиттанса исследуемой структуры в зависимости от одного из вышеперечисленных параметров.

Как было установлено на основе экспериментальных исследований, адмиттанс спектры в темновом режиме для действительной и мнимой компонент свидетельствуют о появлении в схеме фотовольтаического элемента ненулевой индуктивности, приводящей к выраженным резонансным явлениям для проводимости в диапазоне частот от 80 кГц до 500 кГц. Экспериментально исследованы адмиттанс-спектры при вариации температуры поверхности элемента и освещения, при перегруппировке пространственного заряда внешним напряжением смещения. На рисунке представлены реконструированные структурные схемы, типичные профили адмиттанс-спектров и таблицы номиналов локализованных элементов.

Рис. 1. Структурная схема, аппроксимирующее RLC-звено, резонансные амплитудно-частотные и фазо-частотные спектры фотопреобразователя типа PERC.

Таблица 1. Параметры элементов аппроксимирующего RLC-звена для PERC-элемента при вариации напряжения смещения.

| Vdc, В | , нФ | rsh, Ом | L, Ф | RS, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -1 | 112 | 9.99*103 | 1.78 | 2.66 |
| -0.5 | 133 | 1.71*104 | 1.80 | 2.62 |
| 0 | 173 | 6.18*103 | 1.80 | 2.58 |
| 0.5 | 499 | 8.70 | 1.69 | 2.90 |
| 1 | 3186 | 2.52 | 1.66 | 3.01 |

Экспериментально исследованы электродинамические характеристики для групп из нескольких элементов, соединенных параллельно и последовательно. Для имитации групповых эффектов в массивах элементов также были проведены аппроксимации RLC-звеньями.

Актуальность задачи подбора структуры RLC-звеньев для имитации электродинамических характеристик фотовольтаических элементов связана с созданием высокоэффективных фотовольтаических массивов: она предоставляет возможность выбора материалов и технологии ячеек.

Литература

1. Blank A., Suhareva N. Admittance spectra of silicon photocells in dark mode //Sensors and Actuators A: Physical. – 2021. – Т. 331. – С. 112909.

2. Blank A., Suhareva N., Zuev N. Admittance spectra of silicon photocells: From dark mode to weak illuminate mode //Sensors and Actuators A: Physical. – 2022. – Т. 334. – С. 113336.