Новые композитные мультиферроидные материалы на основе магнитоактивных эластомеров и пьезоэлектрических компонент для датчиков и энергоносителей
Колесникова В.Г.1, Макарьин Р.А2, Макарова Л.А.1,2

Аспирант 2 года обучения

1Балтийский Федеральный Университет им. И. Канта, Калининград, Россия

2Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

VGKolesnikova1@kantiana.ru

Поиск новых материалов для развития в области “гибкой” электроники является одним из востребованных направлений исследований современной науки [1–3]. Для разработки универсальных устройств различных назначений (преобразователи, датчики, автономные источники энергии) необходимо исследование материалов, обладающих мультиферроидными свойствами, а также понимание фундаментальных принципов преобразований в них. При этом актуальными вопросами являются границы применимости этих материалов, стабильность полученных свойств и диапазоны внешних воздействий, в которых сохраняются и изменяются заданные параметры. Мобильность, легкость, компактность устройств диктуют определенные требования к условиям функционирования и свойствам используемых материалов. По этой причине исследование мультиферроиков на основе полимеров является перспективным.
Данная работа нацелена на разработку нового композитного слоистого материала на основе магнитоактивного эластомера и пьезоэлектрического полимера для датчиков и энергоносителей. В ходе проекта была изготовлена серия образцов с магнитомягкими частицами железа различных концентраций с изотропным и анизотропным распределением, а также пьезоэлектрические полимеры в виде пленок. Дополнительно была изготовлена серия образцов с добавлением сегнетоэлектрических частиц. Были исследованы составы и размерные распределения частиц, исследованы магнитные свойств частиц и эластомеров с помощью вибрационного магнитометра. С помощью рентгеновской компьютерной томографии была исследована однородность распределения частиц внутри полимерной матрицы эластомера. Термодинамические свойства, включая фазовые переходы, магнитоактивных эластомеров, полимерных матриц без наполнителя и пьезополимеров были исследованы с помощью установки термогравиметрии. Для серии образцов с различным составом магнитоэластомерного слоя были измерены коэффициенты квазистатического и динамического магнитоэлектрического эффекта, а также определены резонансные частоты динамических деформаций. Было показано, что добавление сегнетоэлектрических частиц в состав одной из фаз позволило увеличить отклик образца на внешние воздействия. Таким образом, в работе были изготовлены и охарактеризованы новые слоистые магнитоактивные композиты, которые показали перспективу их использования для нового типа устройств энергоносителей.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-72-10137.

Литература:

[1]	V.G. Kolesnikova, L.A. Makarova, A.S. Omelyanchik, K.V. Sobolev, D.A. Isaev, I.A. Alekhina, A.S. Komlev, V.V. Rodionova, N.S. Perov, Magnetoactive elastomers based on ferromagnetic and ferroelectric particles: A FORC approach, J. Magn. Magn. Mater. 558 (2022) 169506. https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2022.169506.

[2]	A. Omelyanchik, V. Antipova, C. Gritsenko, V. Kolesnikova, D. Murzin, Y. Han, A. V. Turutin, I. V. Kubasov, A.M. Kislyuk, T.S. Ilina, D.A. Kiselev, M.I. Voronova, M.D. Malinkovich, Y.N. Parkhomenko, M. Silibin, E.N. Kozlova, D. Peddis, K. Levada, L. Makarova, A. Amirov, V. Rodionova, Boosting magnetoelectric effect in polymer-based nanocomposites, Nanomaterials. 11 (2021). https://doi.org/10.3390/nano11051154.

[3]	L.A. Makarova, D.A. Isaev, A.S. Omelyanchik, I.A. Alekhina, M.B. Isaenko, V. V. Rodionova, Y.L. Raikher, N.S. Perov, Multiferroic Coupling of Ferromagnetic and Ferroelectric Particles through Elastic Polymers, Polymers (Basel). 14 (2022). https://doi.org/10.3390/polym14010153.