Разработка обобщенной модели метамагнитного фазового перехода в сплавах La(Fe,Si)13

Макарьин Р.Аа, Железный М.В.б,в

1аспирант, 2научный сотрудник

аМосковский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

бНациональный исследовательский технологический Университет «МИСиС»,

Москва, Россия

вИнститут металлургии и материаловедения РАН им. А.А. Байкова, Москва, Россия

E-mail: makarin.ra16@physics.msu.ru

Основными препятствиями выхода на рынок технологии твердотельного магнитного охлаждения являются недостаточно высокие значения адиабатического изменения температуры в ограниченном интервале магнитных полей до 1Тл, узкий рабочий температурный диапазон материалов, демонстрирующих фазовый переход первого рода, а также связанные с ним явления температурного и полевого гистерезиса, которые дополнительно уменьшают холодильную мощность магнитных рефрижераторов.

На сегодняшний момент существует несколько подходов для преодоления вышеописанных проблем, включающие: i) использование циклов охлаждения активного магнитного регенератора, которые позволяют значительно увеличить температурный диапазон, но при этом становится необходимым создавать рабочие тела в виде набора материалов с варьируемой температурой фазового перехода. Более того, холодильная мощность цикла такого регенератора незначительна по сравнению с циклами охлаждения классических парокомпрессионных систем; ii) управление гистерезисными характеристиками материалов путем варьирования микроструктуры и химического состава с целью достижения критической точки, в которой материал обладает достаточно высокими значениями МКЭ, но при этом пропадает гистерезисный характер его поведения под действием полей и температур; iii) наиболее перспективным является подход использования мультистимульных материалов, и построение новых циклов охлаждения на их основе. Данный поход заключается в одновременном воздействии несколькими обобщенными силами (температура, внешнее поле и давление) на материал вблизи фазового перехода между двумя магнитными состояниями.  Реализация на практике циклов магнитного охлаждения с мультистимульными материалами позволит не только увеличить диапазон рабочих температур, путем смещения точки Кюри под действие поля и давления, но и увеличить холодильную мощность магнитных рефрижераторов за счет эффективного использования межполюсного объема магнитной системы благодаря поддержания пиковых значений МКЭ в рабочих телах в широком интервале рабочих температур. Вдобавок приложение внешнего давления позволит увеличить значения адиабатического изменения температуры в данных материалах за счет увеличения резкости перехода.

Стоит отметить, что уже были созданы приближенные модели [1-6] для предсказания поведения магнитокалорических материалов вблизи фазовых переходов под одновременным действием температуры, внешнего поля и давления.

Основным недостатком существующих феноменологических моделей является не полный учет влияния кристаллической решетки на свободную энергию, а следовательно, недостаточно корректное описание и предсказание влияния давления на поведение материала. Поэтому целью данной работы стал учет Дебаевской энтропии кристаллической решетки в свободную энергию Гельмгольца в приближении Л.Д. Ландау, а также оценка гистерезисных свойств системы при воздействии нескольких обобщенных сил. В результате работы были получены оценки величины внутреннего гистерезиса для сплава La(Fe,Si)13 и предсказана оптимальная комбинация величин внешнего магнитного поля и давления для достижения максимальной эффективности мультистимульного цикла.

Литература

1. Соколовский В. В., Мирошкина О. Н., Бучельников В. Д. Обзор современных теоретических методов исследования магнитокалорических материалов 2022. № 4 (123). C. 344–402.

2. Greco A., et al. A review of the state of the art of solid-state caloric cooling processes at room-temperature before 2019 // International Journal of Refrigeration. 2019. (106). C. 66–88.

3. Karpenkov D. Yu., et al. Pressure Dependence of Magnetic Properties in La(Fe,Si)13: Multistimulus Responsiveness of Caloric Effects by Modeling and Experiment // Physical Review Applied. 2020. № 3 (13). C. 034014.

4. Scheibel F., et al. Hysteresis Design of Magnetocaloric Materials—From Basic Mechanisms to Applications // Energy Technology. 2018. № 8 (6). C. 1397–1428.

5. Valiev E. Z. Simulation of the magnetic and magnetocaloric properties of hydrides of the La(Fe0.88Si0.12)13 compound by applying a negative pressure // Physics of the Solid State. 2014. № 1 (56). C. 47–50.

6. Yamada H., Fukamichi K., Goto T. Itinerant-electron metamagnetism and strong pressure dependence of the Curie temperature // Physical Review B. 2001. № 2 (65). C. 024413.