Низкотемпературные магнитные и магнитоупругие свойства
двойного фторида LiYbF4

Андреев Г.Ю.

аспирант

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт физики,
Казань, Российская Федерация

e-mail: ujif28@mail.ru

Редкоземельные двойные фториды LiRF4 (R = Y, Gd-Lu) представляют интерес для физики дипольного магнетизма, квантовых фазовых переходов и как пример соединений, в которых наблюдается эффект гигантской магнитострикции [1, 3, 4]. Двойной фторид LiYbF4 является дипольным антиферромагнетиком, магнитные моменты ионов Yb3+ упорядочиваются в плоскости (001), температура Нееля TN =130 мK; кристаллическая структура относится к группе симметрии I41/a и аналогична структуре шеелита CaWO4 [3, 5].

Образец микроразмерного порошка LiYbF4 синтезирован следующим образом: порошки-прекурсоры – 0.130 г LiF (99.99 %) и 1.150 г YbF3 (99.99 %), – держались под давлением 4·10−3 Па три часа при 150°С для удаления влаги, а затем спекались 18 часов при температуре 850°С в атмосфере Ar (99.98 %). Соотношение прекурсоров взято согласно фазовым диаграммам [2]. Характеризация порошкового образца проводилась методами порошковой рентгеновской дифракции и сканирующей электронной микроскопии. Монокристаллические образцы LiYbF4 были выращены методом Бриджмена – Стокбаргера. Контроль монокристалличности образцов и поиск кристаллографических осей осуществлялся на автоматическом рентгеновском дифрактометре Bruker D8 Advance.

Намагниченность образцов измерялась на вибрационном магнитометре VSM установки PPMS в пределах температур 2-300 К и магнитных полей до 9 Тл. Установка по измерению магнитострикции включает в себя емкостный дилатометр, сверхпроводящий магнит и систему охлаждения PPMS (Каназава, Япония) [6]. Монокристаллические образцы предназначенные для измерения намагниченности получили форму шарика, для измерения магнитострикции – кубика со стороной 3 мм. Впервые получены измеренные значения магнитострикции в соединении LiYbF4 в сильных магнитных полях.

Теоретический анализ экспериментальных данных проведён методом диагонализации одноионного гамильтониана иона Yb3+ в полном базисе электронных состояний свободного иона [7]. Получено количественное согласие расчётов с результатами измерений намагниченности порошкового и монокристаллических образцов; количественное согласие с измерениями продольной и поперечной магнитострикции монокристаллических образцов  LiYbF4 в полях до 8 Тл при температурах 2-10 К. Также, расчёты данной работы описывают количественно результаты измерений магнитной восприимчивости из работы [4] в магнитном поле 50 мТл.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда
(проект № 22-22-00257).

Литература

- Белов К.П. Магнитострикционные явления и их технические приложения. М., 1987.

- Фёдоров П.П., Семашко В.В., Кораблева С.Л. Двойные фториды лития и редкоземельных элементов – материалы фотоники. 1. Физико-химическая характеристика // Неорганические материалы 2022, Т. 58. № 3. с. 235–257.

- Aminov L.K., Malkin B.Z., Teplov M.A. Magnetic Properties of Nonmetallic Lanthanide Compounds // Handbok on the Physics and Chemistry of Rare Earths Vol. 22. 1996. P. 295–506.

- Babkevich P., Finco A., Jeong M. et al. Neutron spectroscopic study of crystal-field excitations and the effect of the crystal field on dipolar magnetism in LiRF4 (R = Gd, Ho, Er, Tm, and Yb) // Physical Review B 2015, V. 92. Art. No 144422.

- Babkevich P., Jeong M., Matsumoto Y. et al. Dimensional reduction in quantum dipolar antiferromagnets // Physical Review Letters 2016, V. 94, Art. No. 214433.

- Abe S., Sasaki F., Oonishi T. et al. A compact capacitive dilatometer for thermal expansion and magnetostriction measurements at millikelvin temperatures // Cryogenics, 2012. V.52. I. 10. p. 452–456.

- Romanova I.V., Tagirov M.S. Magnetic and magnetoelastic properties of non-conducting rare-earth single crystals LiLnF4 (Ln = Tm, Tb, Ho, Dy) (Review) // Magnetic Resonance in Solids, 2019. V. 21. Art. No. 19412.