Новые аспекты в исследовании ван-флековских парамагнетиков на примере соединений Li(Tm0.02Y0.98)F4 и LiTmF4

Парфишина А.С.,1 Егоров А.В., 2 Киямов А.Г., 1 Кораблева С.Л., 1 Нужина Д.С., 1 Родионов А.А., 1 Романова И.В., 1 Сафиуллин К.Р., 1 Тагиров М.С. 1

Аспирант, 1 курс аспирантуры

1Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, Институт физики, Казань, Россия

2Академия наук Республики Татарстан, Институт прикладных исследований, Казань, Россия

E-mail: arina.parfishina@gmail.com

Соединения Li(Tm0.02Y0.98)F4 и LiTmF4 представляют собой ван-флековские парамагнетики, то есть вещества с основным синглетным состоянием и ближайшим возбужденным, отделенном интервалом порядка сотни обратных сантиметров, в нижнем мультиплете редкоземельного иона [1].

Ван-флековский парамагнетизм хорошо исследуется методом ЯМР из-за огромного индуцированного магнитного поля на редкоземельном ядре вследствие сильного сверхтонкого взаимодействия из-за малости энергетического интервала между основным и возбужденным состояниями [1]. В данной работе представлено исследование ядер 169Tm в разбавленном ван-флековском парамагнетике Li(Tm0.02Y0.98)F4, а также сравнение с полученными нами данными для LiTmF4.

Исследуемые монокристаллы ван-флековских парамагнетиков обладают тетрагональной структурой шеелита (CaWO4) пространственной группы симметрии С4h6 [2]. ЯМР-исследования вышеуказанных монокристаллов проводились на импульсном спектрометре лабораторного изготовления при гелиевых (2 – 4.2 К) температурах в магнитных полях до 0.8 Тл.

Ключевым результатом работы является экспериментальное подтверждение анизотропии угловой зависимости скоростей продольной и поперечной релаксаций намагниченности в соединении разбавленного ван-флековского парамагнетика Li(Tm0.02Y0.98)F4.

Также были экспериментально получены температурные зависимости скоростей продольной и поперечной релаксаций намагниченности в монокристалле ван-флековского парамагнетика Li(Tm0.02Y0.98)F4. В приближении двухфононного процесса релаксации Орбаха-Аминова был обнаружен интервал между основным синглетным состоянием и ближайшим возбуждённым дублетным составляет. Важно отметить, что полученный энергетический интервал отличается от известного для концентрированного соединения LiTmF4 [3].

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ в рамках проекта № 22-22-00257.

Литература

1. Aminov L.K., Teplov M.A. Nuclear magnetic resonance of rare-earth Van Vleck paramagnets // Sov. Phys. Usp., 1985. Vol. 28. P. 762-783.

2.   Garcia E., Ryan R.R. Structure of the laser host material LiYF4 // Acta Crystallographica Section C: Crystal Structure Communications, 1993. V. 49.  №. 12. – P. 2053-2054.

3. Romanova I.V., Tagirov M.S. Magnetic and magnetoelastic properties of non-conducting rare-earth single crystals LiLnF4 (Ln = Tm, Tb, Ho, Dy) (Review) // Magn. Reson. Solids., 2019. V. 21. P. 1-26.