Исследование магнитных свойств MnxCo(1-x)Fe2O4

Сальников В.Д.1

Студент, 4 курс бакалавриата

Балтийский Федеральный Университет им. И. Канта, ОНК «Институт высоких технологий», Калининград, Россия

E-mail: russiatvotzach@gmail.com

Вслед за развитием техники возрос интерес к наноразмерным ферритам-шпинелям (Me2+)Fe2O4 (где Me = Co2+, Mn2+, Zn2+, Ni2+ и др.) из-за разнообразия их физико-химических свойств, связанного с богатой кристаллохимией [1]. Как следствие, это позволяет контролировать намагниченность и коэрцитивную силу магнитных наночастиц (МНЧ) [2,3], что определяет их дальнейшее применение.

МНЧ можно использовать в качестве тепловых медиаторов в магнитной гипертермии или в качестве носителей в приложениях доставки лекарств [4,5]. За счет наличия каталитических центров в феррите-шпинели, их можно использовать для удаления билирубина из организма человека [6] или, например, очистки воды от красителей [2].

Магнитные свойства ферритов определяются строением шпинели [7]. Магнитные моменты катионов металлов антиферромагнитно упорядочены в двух подрешетках за счет суперобменных взаимодействий, опосредованных кислородом. Поскольку магнитные моменты двух подрешеток не скомпенсированы, то согласно теории ферримагнетизма Нееля [8], результирующая намагниченность - это суперпозиция магнитных моментов ионов двух подрешеток.

Задача контроля магнитной структуры стоит остро, так как она определяет дальнейшее использование МНЧ.

Результатом работы является описание зависимостей магнитных свойств от структуры для МНЧ MnxCo(1-x)Fe2O4 (где x = 0.15, 0.25, 0.35, 0.45), синтезированных методом золь-гель самосгорания с последующим отжигом полученных образцов. Магнитные свойства были изучены методом вибрационной магнитометрии, а структурные по средством порошковой рентгеновской дифракция. Элементный состав исследован с помощью энергодисперсионной спектроскопии.

Выражаю благодарность моему научному руководителю Омельянчику Александру Сергеевичу.

Литература

1.	Andersen H.L. et al. Crystalline and magnetic structure–property relationship in spinel ferrite nanoparticles // Nanoscale. 2018. Vol. 10, № 31. P. 14902–14914.

2.	Gul S. et al. Al-substituted zinc spinel ferrite nanoparticles: Preparation and evaluation of structural, electrical, magnetic and photocatalytic properties // Ceram. Int. Elsevier Ltd and Techna Group S.r.l., 2020. Vol. 46, № 9. P. 14195–14205.

3.	Sangmanee M., Maensiri S. Nanostructures and magnetic properties of cobalt ferrite (CoFe 2O4) fabricated by electrospinning // Appl. Phys. A Mater. Sci. Process. 2009. Vol. 97, № 1. P. 167–177.

4.	Peddis D. et al. Magnetic interactions: A tool to modify the magnetic properties of materials based on nanoparticles // Frontiers of Nanoscience. 2014. Vol. 6. 129–188 p.

5.	Li Z., Zhang Y., Feng N. Mesoporous silica nanoparticles: synthesis, classification, drug loading, pharmacokinetics, biocompatibility, and application in drug delivery // Expert Opin. Drug Deliv. Taylor & Francis, 2019. Vol. 16, № 3. P. 219–237.

6.	Rakshit R. et al. Research Update: Facile synthesis of CoFe2O4 nano-hollow spheres for efficient bilirubin adsorption // APL Mater. 2015. Vol. 3, № 11.

7.	Silva F.G. da et al. Structural and Magnetic Properties of Spinel Ferrite Nanoparticles // J. Nanosci. Nanotechnol. 2019. Vol. 19, № 8. P. 4888–4902.

8.	Néel M.L. Propriétés magnétiques des ferrites ; ferrimagnétisme et antiferromagnétisme // Ann. Phys. (Paris). 1948. Vol. 12, № 3. P. 137–198.