Магнитная структура железных нанопроволок по данным ядерного магнитного резонанса

Лупандин Л.М.1, Долуденко И.М.2, Калачикова И.В.3, Журенко С.В.4, Ткачев А.В.5

1. студент

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, кафедра физики низких температур и сверхпроводимости, Москва, Россия

2. младший научный сотрудник

Институт кристаллографии ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН,

Москва, Россия

3. инженер

Институт кристаллографии ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН,

Москва, Россия

студент

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 
Москва, Россия

4. Аспирант, младший научный сотрудник

Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, Россия

5. Старший научный сотрудник, к.ф.-м.н.

Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, Россия

E–mail: levlupandin@gmail.com

Одномерные наноструктуры-нанопроволоки являются материалами с особыми магнитными свойствами. Различные типы подобных структур могут находить применение в магнитной записи с высокой плотностью, микроэлектронике, спинтронике.

Один из методов получения подобных структур – рост в полимерных трековых мембранах. [2] Одна из поверхностей трековой мембраны металлизируется, затем при помощи гальванического процесса происходит рост нанопроволок в порах. Высокая плотность (~109 см-1) нанопроволок, полученных таким образом, позволяет применять для их исследования методы, требующие значительное количество образца, и скомпенсировать низкое содержание в природном железе изотопа 57Fe, обладающего ненулевым ядерным спином, а следовательно, чувствительного к ядерно-резонансным методикам.

Спектр ЯМР в нулевом поле является прямым отражением распределения локальных полей на ядрах с точностью до гиромагнитного соотношения 
 1.37 МГц/Тл. Исследования спектра ЯМР в нулевом внешнем поле нанопроволок диаметром 100 нм показали, что резонансная линия значительно уширяется и смещается относительно объемного альфа-железа (Рис. 1). Уширение линии свидетельствует о значительном разбросе величин локального магнитного поля в объеме нанопроволоки. Смещение линии в сторону больших частот соответствует увеличению среднего значения внутреннего магнитного поля. [1]

Рис 1. Спектры ЯМР в нулевом поле нанопроволок диаметром 100 нм 
и порошкового железа при T=4.2K

В работе было проведено исследование смещения и уширения линии спектра, времён спин-спиновой и спин-решёточной релаксации в зависимости от толщины нанопроволок в диапазоне от 30 до 600 нм. Исследование проводилось в нулевом поле при температуре 4.2К.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 22-22-00983).

Литература

- Загорский Д.Л., Долуденко И.М., Хайбуллин Р.И., Чупраков С.А., Гиппиус А.А., Журенко С.В., Ткачёв А.В., Черкасов Д.А., Жигалина О.М., Хмеленин Д.Н., Каневский В.М., Муслимов А.Э., Панов Д.В., Блинов И.В. Особенности синтеза, структура, магнитометрия и ЯМР-спектроскопия нанопроволок различных типов // Физика твердого тела, издательство Наука. С.-Петерб. отд-ние (СПб.), том 64, 
№ 9, с. 1153-1161

- C.R. Martin. Nanomaterials: A Membrane-Based Synthetic Approach // Science 266, 5193, 1961 (1994).