Изучение спиновой кинетики ядер гелия-3 в контакте с частицами DyF3

Гараева А.М.1, Алакшин Е.М.1,2, Болтенкова Е.И.1

Студент, 1 курс магистратуры

1Казанский (Приволжский) федеральный университет,

Институт физики, Казань, Россия

2Академия наук Республики Татарстан, Казань, Россия

E–mail: adeliagaraeva84@yandex.ru

Фторид диспрозия DyF3 – дипольный ферромагнетик с осью легкого намагничивания вдоль оси [010] кристаллической решетки; температура Кюри 2.55 К вдоль оси [010] для монокристалла [1]. Соединение обладает уникальными свойствами, что позволяет использовать его как высокополевой МРТ контрастный агент [2] и добавку к Nd-Fe-B магнитам для увеличения коэрцитивной силы [3].

Порошки DyF3 и LaF3 с характерным размером частиц 20 нм были получены гидротермальным синтезом по нитратной реакции [4], порошок размером 220 нм х 150 нм – по реакции через хлорид [5]. Контроль химического состава и подтверждение кристалличности осуществлялись с помощью рентгенофазового анализа на дифрактометре Bruker D8 Advance Cu Kα, λ=1.5418 Å. По фотографиям, полученным с помощью просвечивающей электронной микроскопии на микроскопе HitachiHT Exalens, определялась форма и характерный размер частиц в полученных порошках.

В этой работе были измерены скорости продольной и поперечной релаксации ядер гелия-3 в контакте с порошком DyF3 (99.67%) и LaF3 (0.33%) в адсорбированном слое, в объеме жидкости и в случае покрытия частиц слоем гелия-4 в зависимости от температуры в диапазоне 1,5-3 К в полях 173 и 505 мТл. В случае жидкого гелия-3 в отсутствии покрытия частиц гелием-4 наблюдается двухкомпонентная релаксация продольной и поперечной намагниченности. Предложено возможное объяснение этому явлению.

Работа выполнена за счет средств, субсидий, выделенному Казанскому федеральному университету для выполнения государственного задания в сфере научной деятельности (номер проекта FZSM-2023-0012).

Литература

- Savinkov A. V. et al. Magnetic properties of Dy3+ ions and crystal field characterization in YF3: Dy3+ and DyF3 single crystals //Journal of Physics: Condensed Matter. 2008, №48 (20). p. 485220.

- González‐Mancebo D. et al. HoF3 and DyF3 Nanoparticles as Contrast Agents for High‐Field Magnetic Resonance Imaging //Particle & Particle Systems Characterization. 2017, №10 (34). p. 1700116.

- Xu F. et al. Effect of DyF3 additions on the coercivity and grain boundary structure in sintered Nd–Fe–B magnets / Scripta Materialia. 2011, №. 12(64). p. 1137-1140.

- Alakshin E. M. et al. Microwave-assisted hydrothermal synthesis and annealing of DyF3 nanoparti-cles / Journal of Nanomaterials. 2016.

- Alakshin E. et al. Size effect of DyF3 nanoparticles on Curie temperature / Nanoscale. 2022, №31 (14). p. 11353-11358.