Электроиндуцированный магнитомеханический эффект

Колюшенков М.А.

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: koliushenkov.ma19@physics.msu.ru

Широко известен классический опыт Эйнштейна-де Гааза по определению гиромагнитного отношения, основанный на законе сохранения момента количества движения: намагничивание ферромагнитного образца должно приводить к закручиванию его вокруг оси, параллельной направлению внешнего магнитного поля  [1]. Магнитомеханические методы определения фактора Ланде были позднее вытеснены разнообразными магнитно-резонансными методиками, но первые до сих пор используются в тех случаях, когда воздействие СВЧ излучения на систему нежелательно, а также при исследовании тонкопленочных структур [2] .

В последнее время, в связи с появлением двумерных магнитных материалов, представляющих собой предельных случай тонких ферро- или антиферромагнитных пленок [3,4], возникает потребность в альтернативных по отношению к магнитно-резонансным методам исследования ферромагнетизма. Геометрия тонких пленок, а также других наноразмерных объектов, таких как магнитные наночастицы и кластеры, хорошо совместима с планарной технологией и MEMS (NEMS)-структурами, в которых механические перемещения вызываются и детектируются электрическим способом. Учитывая, что ряд антиферромагнитных пленок демонстрируют магнитоэлектрические свойства (включая  2D материалы, например CrI3 [5]), представляется интересным исследовать, насколько выражены магнитомеханические эффекты в магнитоэлектрических пленках, микро и нано-частицах.

Рассмотрим тело объемом V,  моментом инерции J, из магнитоэлектрического материала с коэффициентом линейного магнитоэлектрического эффекта (. Тогда угловая скорость вращения, возникающего под действием ступенчатого импульса электрического поля E , может быть рассчитана по следующей формуле:

,                (1)

где γ=e/me – гиромагнитное отношение электрона.

Рис. 1 Три рассматриваемых геометрии магнитоэлектрического тела: а) сферическая микро- или наночастица б) микро- или нанотрубка в) упругая консоль

Поскольку момент инерции J тела пропорционален его объему и плотности и квадратично зависит от радиуса, то угловая скорость будет обратно пропорциональна квадрату радиуса частицы, то есть возрастать с уменьшением размера тела, что благоприятствует миниатюризации магнитомеханических устройств.

Однако при рассмотрении как вращательного движения вследствие однократного  воздействия, так и колебаний при периодическом воздействии электрического поля, необходимо учитывать факторы, связанные с затуханием, определяемым коэффициентом (=h/2J, где h- коэффициент при диссипативном члене.

Для наблюдения эффекта необходимо, чтобы ( превышало 2(, т.е.

.     (2)

Поскольку коэффициент h также пропорционален объему (с форм-фактором, определяемым геометрией частицы рис. 1), то неравенство сводится к простому соотношению:

(3)

где  – динамическая вязкость; форм факторы для сферической частицы и цилиндра равны соответственно с = 6 и 4, а в случае консоли, помимо вклада, пропорционального объему, содержится также вклад от боковой поверхности определяемый произведением объема на отношение r/d где, r – длина, а d - ширина консоли.  Вследствие ограничений на величину линейного обратного магнитоэлектрического эффекта (<10-5 А/В) и ограничения на поле пробоя (~107 В/см), электроиндуцированная намагниченность в магнитоэлектриках не превышает 104 А/м.  Подставляя эту величину в формулу (3), приходим к выводу, что главным вызовом для экспериментатора является понижение потерь в системе до величин, соответствующих динамической вязкости 10-8 .

В качестве способа повысить величины магнитомеханических эффектов можно предложить создание обменно-связанных структур из магнитомягкого ферромагнитного материала и магнитоэлектрика,  в которых вызванное электрическим полем переключение антиферромагнитного параметра порядка приводит к большим изменениям намагниченности ферромагнитного слоя [6].  Таким образом можно нарастить величину электроиндуцированной намагниченности до величин, сравнимых с теми, что характеризовали классический опыт Эйнштейна де Гааза.

Литература

1.	В.Я. Ф. К истории эффекта эйнштейна - де гааза // Успехи физических наук. 1979. Vol. 128, № 3. P. 545–557.

2.	Wallis T.M., Moreland J., Kabos P. Einstein-de Haas effect in a NiFe film deposited on a microcantilever // Appl. Phys. Lett. 2006. Vol. 89, № 12. P. 22–25.

3.	Huang B. et al. Layer-dependent ferromagnetism in a van der Waals crystal down to the monolayer limit // Nature. Nature Publishing Group, 2017. Vol. 546, № 7657. P. 270–273.

4.	Gong C. et al. Discovery of intrinsic ferromagnetism in two-dimensional van der Waals crystals // Nature. Nature Publishing Group, 2017. Vol. 546. P. 265–269.

5.	Jiang S., Shan J., Mak K.F. Electric-field switching of two-dimensional van der Waals magnets // Nat. Mater. Springer US, 2018. Vol. 17. P. 406–410.

6.	Borisov P. et al. Multiferroically composed exchange bias systems // Phase Transitions. 2006. Vol. 79, № 12. P. 1123–1133.