Антиферромагнитные гейзенберговские цепочки в Cu(CF3SO3)2

Королёв В.В.1, Козлякова Е.С.1,2, Васильчикова Т.М.1,2, Рябов М.А.3, Карцев А.И.1, Карпова Е.В.3, Морозов И.В.1,3, Васильев А.Н.1,2

Аспирант 2 год обучения

1 Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС», НИЛ «Функциональные квантовые материалы» Москва, Россия,

2Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Физический факультет Москва, Россия,

3 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Химический факультет, Москва, Россия

E:mail: headshotnew@gmail.com

Трифлаты переходных металлов широко используются в качестве катализаторов в органическом синтезе, однако их магнитные свойства мало изучены. Кристаллическая структура безводного трифлата меди состоит из искаженных треугольных слоев октаэдров [CuO6] соединенных трифлатными группами (Рис. 1). В такой геометрии в структуре реализуются исключительно пути супер-суперобменного взаимодействия Cu2+—O—SVI—O—Cu2+. Хотя первичный анализ кристаллической структуры позволяет предположить плоско-треугольную спиновую подсистему, магнитные свойства изоструктурного Ag(CF3SO3)2  хорошо описываются одномерными антиферромагнитными S = ½ спиновыми цепочками, слабо взаимодействующими друг с другом [1].

Рис. 1. Строение треугольных медных плоскостей в Cu(CF3SO3)2 и основные пути обменного взаимодействия между ионами меди

В этой работе мы представляем экспериментальные (магнитные измерения, измерения теплоемкости, ЭПР) и теоретические результаты DFT+U расчетов для безводного трифлата меди Cu(CF3SO3)2. Эта работа позволяет провести прямое сравнение обменных взаимодействий между магнитными ионами 3d9 и 4d9 в одном и том же окружении с практически эквивалентными обменными путями.

Температурная зависимость магнитной восприимчивости и магнитной теплоемкости указывают на то, что магнитная подсистема соединения представляет собой слабосвязанные антиферромагнитные спиновые цепочки S = ½. Величина обменного взаимодействия в цепочках составляет J∥ = 21±1 К, в то время как межцепочечное взаимодействие оказывается значительно слабее.

Результаты квантово-химических расчетов в пакете Quantum Espresso подтверждают выводы о природе магнитного обмена в соединении и дают оценку соотношения J∥/J⟂.

Такое сильное различие при одинаковом пути обменного взаимодействия объясняется тем, что в результате Ян-Теллеровского расщепления 3d-орбиталей иона меди в кристаллическом поле, спаренные электроны на 3dz2 орбитали практически не участвуют в передаче магнитного обменного взаимодействия через апикальные лиганды.

Работа выполнена при финансовой поддержке программы P220 Правительства Российской Федерации, проект № 075-15-2021-604. Работа выполнена с использованием оборудования Центра коллективного пользования сверхвысокопроизводительными вычислительными ресурсами МГУ имени М.В. Ломоносова.

Литература

- Malinowski P.J., Mazej Z., Derzsi M., Jagličić Z., Szydłowska J., Gilewskia T., Grochala W. Silver(II) triflate with one-dimensional [Ag(II)(SO3CF3)4/2]∞ chains hosting antiferromagnetism // CrystEngComm. 2011 №13(22) p. 6871–6879.