Влияние глубины окисления плёнок Co/CoO на константу межфазного обменного взаимодействия

Брыкин Леонид Олегович

Студент

Дальневосточный федеральный университет, Институт наукоёмких технологий и передовых материалов, Владивосток, Россия

E–mail: brykin.lo@dvfu.ru

Известно (см., например, [1]), что окисление тонких пленок переходных металлов приводит к смещению петли гистерезиса. Причем с увеличением толщины окисленного слоя возрастает поле обменного смещения, а, следовательно, и константа (энергия) межфазного взаимодействия, которая согласно [1] пропорциональна произведению средних магнитных моментов граничных ферромагнитного и антиферромагнитного слоев:

где A – константа, независящая от температуры,  и  – средние магнитные моменты атомов, расположенные на границе раздела между ферромагнитными и антиферромагнитными фазами при температуре .

Для вычисления средних магнитных моментов системы и, в частности, граничных слоев мы воспользовались теорией «среднего спина». В рамках этой теории нами проведено моделирование температурной зависимости константы (энергии) межфазного взаимодействия в плёнках Co/CoO (111) от толщины антиферромагнитного слоя (см. рис. 1). Показано, что в каждом слое CoO магнитные моменты ионов кобальта упорядочены антиферромагнитно. Ориентация магнитных моментов антиферромагнитной фазы в интерфейсном слое зависит от температуры и глубины окисления. В области низких температур   при увеличении глубины окисления происходит многократное перемагничивание антиферромагнитных слоёв. Это влечёт многократное изменение знака и величины относительной константы межфазного взаимодействия . Максимальные значения константы  уменьшаются линейно с увеличением температуры. Кроме того, максимумы падают с увеличением глубины окисления.

Рис. 1. Температурная зависимость константы межфазного взаимодействия при увеличении глубины окисления.

Работа выполнена при поддержке гранта Российского Научного Фонда, проект №22-22-00

Литература

- Л.Л. Афремов, Л.О. Брыкин, И.Г. Ильюшин. Влияние ширины интерфейса на константу обменного взаимодействия между ферро- и антиферромагнетиком //Физика металлов и металловедение, 2023, том 124, № 2, с. 1–6