Новый кластеризованный антиферромагнетик Cu4O(SeO3)3

Шамова И.К.

студент

Национальный исследовательский технологический университет МИСИС, ИНМиН, Москва, Россия

E–mail: m1906776@edu.misis.ru

Конкуренция обменных магнитных взаимодействий, отличающихся по знаку и по величине, приводит иногда к нетривиальным и экзотическим магнитным состояниям. Вопреки стандартному описанию кристаллической структуры в терминах катион-центрированных полиэдров, плотные магнитные единицы можно описать как анион-центрированные полиэдры. Существует множество соединений с изолированными кластерами, цепочками, слоями и каркасами, построенными из анионцентрированных полиэдров. Наиболее известным явлением, обнаруженным в системах с анионцентрированными звеньями OCu4, является наблюдение скирмионов в геликоидальном антиферромагнитике Cu2O(SeO3) [1]. В работе [2] было заявлено, что моноклинный оксоселенит меди Cu4O(SeO3)3, относящийся к семейству соединений CuxO(SeO3)(x–1), демонстрирует антиферромагнитный переход при TN = 58 K, аналогичный магнитному переходу, наблюдавшемуся в Cu2O(SeO3), и дополнительный переход при 13 К.

В настоящей работе представлены термодинамические свойства, включая, намагниченность М, измеренную на постоянном и переменном токе, и удельную теплоемкость Cp для Cu4O(SeO3)3, структура которого имеет некоторые общие черты со структурой Cu2O(SeO3). В отличие от Cu2O(SeO3), основанного на тетраэдрах OCu4 с общими углами, в Cu4O(SeO3)3 имеются два разных вида кластеров O2Cu6, показанных на Рис. 1, магнитно связанных между собой через изолированные ионы меди.

Рис. 1. Два разных вида кластеров O2Cu6, образованных тетраэдрами OCu4 с общими ребрами в анионцентрированном представлении [3]

Оксоселенит меди Cu4O(SeO3)3 антиферромагнитно упорядочивается при Т1 = 13.2 К и демонстрирует дополнительную аномалию при Т2 = 16.5 К. В диапазоне Т1 < Т < Т2 приложение внешнего магнитного поля подавляет избыточную намагниченность этой промежуточной фазы, но в теплоемкость выделяется дополнительная магнитная энтропия, сопровождающаяся максимумом, как показано на Рис. 2.

Рис. 2. Левая панель: температурные зависимости магнитой восприимчивости, в поле 0.1 Т (открытые символы) и 9 T (закрытые символы). Правая панель: температурные зависимости магнитной теплоемкости Cm/T, измеренные в поле 0 Т (открытые символы) и 9 T (закрытые символы) в Cu4O(SeO3)3. Вертикальными штрихпунктирными линиями показаны температуры T1 и T2

Магнитная подсистема Cu4O(SeO3)3 состоит из изолированных атомов Cu и кластеров O2Cu6. Расчеты из первых принципов позволили получить значения как ферромагнитных, так и антиферромагнитных обменных взаимодействий внутри блоков O2Cu6 J1–J11 и J12–J22, а также антиферромагнитных обменов внутри слоя J23–J30 и между слоями J31–J32. На основании знаков и величин этих взаимодействий предложена модель антиферромагнитной структуры в моноклинном Cu4O(SeO3)3 [4].

Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта Президента РФ по государственной поддержке ведущих научных школ НШ-2394.2022.1.5, под руководством д.ф.-м.н. О.С. Волковой, профессора «Кафедры физики низких температур и сверхпроводимости» МГУ.

Литература

1. Yu X.Z., Onose Y., et al. Real-space observation of a two-dimensional skyrmion crystal // Nature 465, 901. 2010.

2. Malta J.F., Henriques M.S.C., et al. Magnetic studies of monoclinic Cu4O(SeO3)3, a copper-oxo-selenite derivative // EPJ Web Conf.  233, 01002. 2020.

3. Momma K., Izumi F., Vesta: a three-dimensional visualization system for electronic and structural analysis // J. Appl. Cryst. 41, 653. 2008.

4. Шаха – Дасгупта Т., Рахаман Б., частное сообщение.