Гистерезисные свойства сплавов Gd1-xSmxCo3Cu2

Севрюков В.Е.

Студент, 4 курс бакалавриата

Тверской государственный университет,

физико-технический факультет, Тверь, Россия

E-mail: vesevryukov@edu.tversu.ru

Интерметаллические соединения (R',R'')(Co,Cu)5 с тяжелыми (R') и легкими (R'') металлами являются высокоанизотропными магнетиками, на основе которых получают постоянные магниты с повышенной температурной стабильностью. Сочетание Sm и Gd в составе таких сплавов приводит к увеличению интервала температурной стабильности гистерезисных характеристик, что имеет важное значение при их использовании в устройствах микроэлектроники. Легирование медью позволяет сформировать в сплавах регулярную микро- и наноструктуру, которая обеспечивает высококоэрцитивное состояние в литом состоянии. В работе проведены комплексные исследования микроструктуры и магнитных свойств серии монокристаллических образцов сплавов Gd1-xSmxCo3Cu2 (x=0,1 – 0,9) со структурой CaCu5 при изменении концентрации самария и гадолиния.

Исходные сплавы были синтезированы методом индукционной плавки в атмосфере аргона. Гомогенизация слитков сплавов происходила в процессе высокотемпературного отжига при 1050оC в течение 4 часов. Образцы для исследования вырезали из крупных зерен слитков сплавов. Исследования микроструктуры и количественный анализ фазового состава образцов выполнялись на растровом электронном микроскопе JEOL JSM-6610LV (Япония). Методом вибрационного магнитометра измерены петли гистерезиса образцов всех составов, определены значения намагниченности насыщения и коэрцитивной силы при комнатной температуре. Получены зависимости этих характеристик от содержания самария. Обсуждены корреляции особенностей изменения магнитных характеристик с микроструктурой сплавов Gd1-xSmxCo3Cu2. Исследовано явление магнитного последействия при перемагничивании сплавов данной группы в обратных магнитных полях, близких по значению к коэрцитивной силе образцов. Представлены временные зависимости намагниченности при различных значениях обратного поля.

На рис.1 в качестве примера представлена петля магнитного гистерезиса отожженного сплава с x=0.9. Измерения выполнены на образце сферической формы вдоль оси легкого намагничивания при комнатной температуре. Коэрцитивная сила составляет 0,36 Тл, а величина остаточной намагниченности 36,2 А(м2/кг. По данным термомагнитного анализа температура Кюри этого сплава составляет 605 К. Их высококоэрцитивное состояние обусловлено оптимальной микроструктурой.

| Рис.1. Петля гистерезиса образца отожженного сплава Gd 0,1Sm 0,9Co3Cu2 | Рис.2. Временные зависимости намагниченности образца отожженного сплава Gd 0,1Sm 0,9Co3Cu2 |
| --- | --- |

На рис.2 приведены временные зависимости удельной намагниченности того же сплава в различных по величине обратных магнитных полях. Электронно-микроскопическое изображение микроструктуры образца Gd0,1Sm0,9Co3Cu2 и элементный состав на различных участках поверхности приведены на рис.3. Аналогичные данные получены для всех составов указанных сплавов.

Рис. 3. Микроструктура поверхности образца сплава Gd 0,1Sm 0,9Co3Cu2 и результаты микроанализа соответствующих участков

В работе проводится анализ процессов перемагничивания сплавов Gd1-xSmxCo3Cu2 в исходном состоянии и после отжига с учетом реальной микроструктуры [1, 2].

Исследования проведены в лабораториях электронной микроскопии и магнитных материалов Центра коллективного пользования Тверского государственного университета.

Литература

1. Qiming ZHU et al. Isothermal section of Gd-Sm-Co ternary system at 773 K // Journal of Rare Earths, 2013. V. 31. Issue 4. P. 415-419.

2. Estevez-Rams E., Penton A., Novo S. et al. Microstructural evolution of Sm(Co,Cu)5 alloys // J. Alloys Comp. 1999. V.283. P.289–295.