Разработка терагерцовых плазменных устройств на основе полупроводниковых мембран с двумерным электронным каналом

Астраханцева А.С.1, Шуваев А., Гусихин П.А., Пименов А., Кукушкин И.В., Муравьев В. М.

1аспирант

Московский Физико-Технический Институт (Научно-Исследовательский Университет), школа Физики и Исследований им. Ландау, Долгопрудный, Россия

Институт физики твердого тела Российской академии наук, Черноголовка, Россия

Институт физики твердого тела, Вена, Австрия

E-mail: anna.astrakhantseva@phystech.edu

Плазменные колебания в твердых и газообразных системах изучаются более столетия.1,2 Хорошо известно, что существуют два принципиально различных типа плазменных волн, продольные и поперечные, которые могут распространяться в трехмерной плазме.3 Продольные колебания плазмы являются электростатическими. Они имеют малую дисперсию, при этом вектор электрического поля направлен вдоль направления распространения. Напротив, поперечные электромагнитные плазменные волны имеют колеблющееся электрическое поле, направленное перпендикулярно волновому вектору. Их спектр задается уравнением:

, ,

где q - волновой вектор, n3D - трехмерная плотность и m* - эффективная масса электронов. Поперечные плазменные волны ответственны за такое явление, как прозрачность металлов в ультрафиолетовом спектре.4 Однако, что касается исследований и практического применения, одним из фундаментальных недостатков 3D-плазменных систем является то, что настройка их свойств и окружающей среды практически невозможна. Именно это делает изучение эффектов 2D-плазмы очень привлекательным, поскольку параметры 2D-систем можно легко настраивать в широком диапазоне.

В настоящей работе5 мы изучаем терагерцовый отклик тонких полупроводниковых мембран GaAs с двумерной электронной системой (ДЭС), сформированной в квантовой яме AlGaAs/GaAs. Мы показываем, что когда толщина мембраны мала относительно длины волны d≪λ, гибридная структура ведет себя как метаматериал с частотой плазмы:

,

где ns - электронная плотность ДЭС, а  - относительная диэлектрическая проницаемость полупроводниковой мембраны. В частности, мы демонстрируем, что в диапазоне частот ниже плазменной частоты ωp пропускание диэлектрической подложки с ДЭС сильно подавляется. Хотя в более высоком частотном диапазоне спектр пропускания довольно похож на спектр пропускания диэлектрической подложки без ДЭС. Наблюдаемая электромагнитная прозрачность и превосходная настраиваемость ДЭС открывают удивительные возможности для разработки плазмонных концепций и устройств.

Рис.1. Спектры пропускания мембран различной толщины d=30, 71 и 186 мкм. На верхней панели показан спектр мембраны толщиной 30 мкм в присутствии сильного магнитного поля B=7 T.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 19-72-30003.

Литература

- Wood R.W. On a Remarkable Case of Uneven Distribution of Light in a Diffraction Grating Spectrum // Proc. Phys. Soc. London 18, 269 (1902).

- Langmuir I. The Interaction of Electron and Positive Ion Space Charges in Cathode Sheaths // Phys. Rev. 33, 954 (1929).

- Chen F., Introduction to Plasma Physics and Controlled Fusion (Springer US, 1984).

- Wood R.W. Remarkable Optical Properties of the Alkali Metals // Phys. Rev. 44, 353 (1933).

- Astrakhantseva A.S., Shuvaev A., Gusikhin P. A., Pimenov A., Kukushkin I. V., and Muravev V. M. Terahertz plasma edge engineering in semiconductor membranes with a two-dimensional electron layer // Appl. Phys. Lett. 120, 031104 (2022).