Влияние замещения алюминием на кристаллическую структуру и магнитные свойства частиц иттриевого ферррита-граната

Лазарева Е.В 2, Ильин М.В. 1, Комлев А.С.2

1студент, 2аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: lazarewa.zhenia@yandex.ru

Железосодержащие оксиды являются важнейшим классом функциональных материалов, у которых находится большое разнообразие применений. Современным привлекательным направлением является их использование в биомедицинских технологиях в качестве компонентов систем визуализации, доставки лекарств, магнитной гипертермии и т. д. В данной работе представлены результаты экспериментального исследования влияния замещения алюминием на структуру, магитные и магнитокалорические свойства субмикронных частиц феррита-граната Y3Fe5-хАlxO12 (x=0-2), полученных методом золь-гель. Комплексное исследование проводилось методами рентгеновской дифрактометрии, СЭМ, мессбауэровской и Рамановской спектроскопии, проведением магнитных измерений.

По данным анализа мессбауэровских спектров, анализа поведения намагниченности и температуры Кюри установлено, что легирование алюминием приводит к уменьшению суперобменного взаимодействия.

Литература

- Canney M.S., et al. Acoustic characterization of high intensity focused ultrasound fields: A combined measurement and modeling approach // J. Acoust. Soc. Am. 2008. V. 124 (4). P. 2406–2420.