Синтез и свойства наночастиц карбидов железа, полученных в процессе разложения ферроцена при высоком давлении и температуре в камере с алмазными наковальнями

Заяханов В.А.,1 Быков А.А.,2 Булатов К.М.2, Храмов Н.А.2

Аспирант, 4 года обучения

1Институт кристаллографии им. А.В.Шубникова ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН, Москва, Россия

2НТЦ УП РАН, Москва, Россия

E–mail: zaiahanov@gmail.com

Наночастицы и нанокомпозиты на основе карбидов железа и углерода обладают уникальными набором магнитных и химических свойств, открывающим широкие практические применения. Повышенные значения намагниченности, отсутствие цитотоксичности, легкость химической модификации углеродной поверхности, по мнению ряда исследователей, обеспечивают нанокомпозитам типа ядро@оболочка на основе карбидов железа более высокий инновационный потенциал по сравнению с оксидами железа.

Ранее нами было показано, что при давлении 8 ГПа и температурах до 1300°С продуктами разложения ферроцена Fe(C5H5)2 (FeCp2) в камере высокого давления типа “тороид” являются нанокомпозиты типа ядро@оболочка на основе карбидов Fe7C3, Fe3C, оксидов железа Fe3O4/γ-Fe2O3, FeO и углерода [1,2]. В данной работе представлены результаты экспериментов по разложению ферроцена при высоком давлении 8 ГПа и при более высоких температурах (T > 1700°С) достигаемых с помощью лазерного нагрева в камере высокого давления с алмазными наковальнями. Мессбауэровские и рамановские исследования проводились in situ непосредственно в камере высокого давления без выемки образцов. На рисунке 1 показаны оптические фотографии калетты алмазной наковальни и ферроцена до (а) и после (б) лазерного нагрева при давлении 8 ГПа.

Рис. 1. Оптические фотографии калетты алмазной наковальни и ферроцена FeCp2 до (а) и после (б) лазерного нагрева. После лазерного нагрева область нагрева стала черной.

Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда (проект № 22-72-00060) в части проведения мёссбауэровских и рамановских экспериментов, обработке и анализу результатов. Лазерный нагрев и измерение температуры проводились на Уникальной научной установке «Лазерный нагрев в ячейках высокого давления» на базе НТЦ УП РАН [507563, https://unu.ntcup.ru/].

Авторы выражают благодарность за руководство и значительную помощь в работе к.ф.-м.н. Старчикову С.С., к.ф.-м.н. Трояну И.А., проф. д.ф.-м.н. Любутину И.С., д.х.н. Перекалину Д.С., к.х.н. Ивановой А.Г., к.ф.-м.н. Васильеву А.Л.

Литература

1. Starchikov S.S. et al. Core@shell nanocomposites Fe7C3 / FexOy /C obtained by high pressure-high temperature treatment of ferrocene Fe(C5H5)2 // Carbon N. Y. 2021. Vol. 178. P. 708–717.

2. Starchikov S.S. et al. Evolution of the phase composition, crystal structure and magnetic properties of core@shell nanoparticles obtained during conversion of ferrocene at high pressure and high temperature // Appl. Surf. Sci. 2023. Vol. 615. P. 156269.