Влияние мезоскопических релаксаций на деформации и магнитную динамику поверхностных наноструктур

Локтионов И.А.1

1Студент 2 курса магистратуры

Бажанов Д.И.2

2Старший преподаватель кафедры физики твёрдого тела, кандидат физико-математических наук

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E-mail: ia.loktionov@physics.msu.ru

Под мезоскопическим несоответствием принято понимать деформации поверхности и осажденных на них наноструктур, вызванные многочисленными эффектами, связанными с конечными размерами системы или принципиальным несовпадением параметров решётки составляющих её материалов. Как было показано [1], не только в гетероэпитаксиальных, но и в гомоэпитаксиальных системах наблюдаются сложные и высокоанизотропные поля деформаций как в подложке, так и в осаждённой наноструктуре. В свою очередь, деформации решётки и магнетизм тесно связаны магнитоупругой связью, что отражается в зависимости магнитной анизотропии от деформаций. При исследовании нанометровых ферромагнитных плёнок оказалось, что даже небольшая деформация плёнки порядка 0,1% может вызывать существенное изменение эффективного коэффициента магнитоупругой связи [2]. Теория функционала плотности (ТФП) позволяет рассчитывать структуру и различные свойства объектов атомного масштаба; однако такие расчёты, особенно для поверхностных магнитных структур, требуют больших вычислительных ресурсов, что побуждает рассматривать приближенные, но вместе с тем более ясно интерпретируемые модели.

В данной работе для изучения деформаций квадратных кластеров меди и кобальта на поверхности (001) медного монокристалла проводилось численное моделирование с помощью теории функционала плотности (ТФП). Проводится сравнение полученных данных с результатами расчётов полуэмпирическим методом [3]. Также был применён расширенный вариант континуальной теории упругости, учитывающий упругость поверхностей и границ раздела [4]. Результаты расчётов полуэмпирическим методом для малых кластеров качественно совпадают с результатами расчётов с помощью ТФП; но для больших кластеров ТФП приводит к особенностям в их формах, которые не выявляет полуэмпирический метод. С другой стороны, расчёт методом конечных элементов с применением поверхностной теории упругости (рис. 1) для ещё больших кластеров выявляет такие же особенности формы, что и ТФП. Предпринимается попытка расчёта магнитных свойств кластеров кобальта по наблюдаемым деформациям с помощью метода, предложенного в работе [2].

Также рассматриваются линейные кластеры из атомов ферромагнитных металлов на поверхности Cu2N/Cu(001): проводится анализ их деформаций и моделируется переключение намагниченности (spin-flip) с помощью уравнения Ландау-Лифшица-Гильберта (ЛЛГ). Предпринимается попытка выявить особенности перемагничивания цепочек в зависимости от начальной конфигурации спинов атомов и энергетических параметров.

Литература

- Brovko O. O. et al. Effect of mesoscopic misfit on growth, morphology, electronic properties and magnetism of nanostructures at metallic surfaces //Surface science reports. – 2014. – V. 69. – №. 4. – P. 159-195.

- Sander D. The correlation between mechanical stress and magnetic anisotropy in ultrathin films //Reports on Progress in Physics. – 1999. – V. 62. – №. 5. – P. 809.

- Stepanyuk V. S. et al. Mesoscopic scenario of strain-relief at metal interfaces //Thin Solid Films. – 2003. – V. 428. – №. 1-2. – P. 1-5.

- Gurtin M. E., Ian Murdoch A. A continuum theory of elastic material surfaces //Archive for rational mechanics and analysis. – 1975. – V. 57. – P. 291-323.

# Text boxes

Рисунок 1. Карта величин смещений для медного кластера 10×10×1,8 Å3 на поверхности меди (001), моделирующего кластер меди моноатомной толщины 5×5 атомов, полученная методом конечных элементов.