Структурно-фазовые характеристики упрочняющих покрытий на основе титана, полученные методом магнетронного распыления

Суляндзига Донат Андреевич

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Физический факультет, Москва, Россия

E–mail: suliandziga.d.a.14@physics.msu.ru

Создание высокопрочных покрытий и исследование их функциональных характеристик являются одной из актуальных задач физического материаловедения. Широкое распространение получили покрытия на основе карбидов и нитридов титана, используемые в машино- и приборостроении в качестве слоев, улучшающих функциональные характеристики [1]. Перспективным трибологическим покрытием, сочетающем в себе высокие антифрикционные и износостойкие свойства, является легированные титаном алмазоподобные покрытия и нанокомпозиты [2].

В работе рассматриваются шайбы-подложки (12Х18Н10Т), на предварительно отполированную поверхность которых методом реактивного магнетронного распыления титановой мишени в атмосфере аргона и ацетилена было нанесено покрытие. Для комплексного исследования образцов использовались рентгеновская дифрактометрия, спектроскопия комбинационного рассеяния, трибологические испытания на шариковом трибометре

Рентгендифракционное исследование покрытий проводилось в симметричной и асимметричной геометрии съемки на приборах ARL X’TRA (Thermo) и Empyrean (Panalytical) соответственно. В силу малой толщины покрытий дифратограммы, полученные при съемке в симметричной геометрии были малоинформативны, поэтому была проведена съемка в асимметричной геометрии. Применение асимметричной съемки позволило увеличить путь, проходимый рентгеновский пучком в покрытии, благодаря этому полученные дифрактограммы оказались достаточно информативны, что позволило провести фазовый анализ исследуемых покрытий [3].

Дифрактограммы покрытий обрабатывались с помощью программного комплекса «MDI Jade 6.5» совместно с базой данных PDF-2. Для определения размеров областей когерентного рассеяния (ОКР) была использована формула Селякова-Шеррера [3].

На рис. 1а в качестве примера представлена обработанная экспериментальная дифрактограмма для первого образца. Проведенный фазовый анализ показал, что в исследованных образцах присутствуют оксидные, нитридные и карбидные фазы (в зависимости от химического состава покрытия в результате магнетронного распыления).

| Рис. 1. (а) – дифрактограмма образца 1 после обработки; | (б) спектр КР образца 1, ID/IG = 4,1. |
| --- | --- |

Таблица 1.

Состав рабочей атмосферы напыления и химический состав покрытий.

| № Образца | Состав газовой смеси, об. % | Химический состав покрытия, ат. % | Толщина покрытия; ±0,01мкм |
| --- | --- | --- | --- |
|  | C2H2 | N2 | [Ti] | [C] | [N] | [O] |  |
| 1 | 80 | 20 | 13,4 | 86,6 | – | – | 4,02 |
| 2 | 60 | 40 | 29,5 | 5,2 | 65,3 | – | 0,55 |
| 3 | 40 | 60 | 23,1 | 3,5 | 43,5 | 30,0 | 0,67 |
| 4 | 20 | 80 | 28,8 | – | 34,5 | 36,7 | 0,65 |

Данные химического состава покрытий (табл. 1) указывают, что только покрытие 1 является чисто углеводородным. Установленный фазовый состав покрытий (табл. 2) представляет собой различные комбинации оксидов и нитридов титана; углеродные фазы были обнаружили только в образцах 1 и 4. Наличие оксидных фаз при отсутствии кислорода в рабочей атмосфере напыления можно объяснять двумя факторами: присутствием паров воды в остаточном вакууме на этапе напыление и окисление титана в поверхностном слое покрытия при контакте с воздухом.

Таблица 2.

Фазовый состав, доли фаз и размеры ОКР в покрытиях

| Номер образца | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фазовый состав, доля фаз, размеры ОКР | С (интеркалированный графит) 25% (10-15) Å | - | - | β – C3N4 64% (20-80) Å |
|  | (TiO1,20)3,12 59% (10 – 20) Å | TiO 46% (20 – 70) Å | Ti3O5 47% (40 – 230) Å | TiO 18% (10 – 30) Å |
|  | TiC 16% (10 – 40) Å | TiN 54% (30 – 70) Å | TiO0.34 N0.74 53% (80-220) Å | TiN 18% (20 – 150) Å |

Исследование спектров КР показало (рис. 1б) присутствие в покрытиях 1-3 характерных D и G пиков, которые относятся к неупорядоченной углеродной структуре. Установлено, что в образце 1 интенсивность линий заметно выше, чем в случае образцов 2-3, это является следствием присутствия в них менее 5 ат. % углерода.

Во время трибологических испытаний все покрытия показали высокую работоспособность, коэффициент трения в условиях сухого трения составлял порядка 0.2-0.3 и слабо зависил от нагрузки. Это свидетельствует о том, что данные покрытия имеют высокие эксплуатационные характеристики.

Литература

- Хрущов М.М. Легированные алмазоподобные покрытия триботехнического назначения Современные технологии модифицирования поверхностей деталей машин.  Ред.  Г.В. Москвитин (М. ЛЕНАНД). 2013. С. 78-113.

- Левин И.С., Хрущов М.М., Марченко Е.А., Авдюхина В.М. Влияние легирования на структуру и особенности трибологического поведения вакуумных алмазоподобных покрытий // Вестник Моск. ун-та. Сер. 3. Физика, астрономия. 2016. № 2. С. 46-52.

http://vmu.phys.msu.ru/abstract/2016/2/16-2-46/

- Иверонова В. И., Ревкевич Г. П. Теория рассеяния рентгеновских лучей  // М.: Издательство Московского университета. 1972.  246 с.