Резонанс электромагнитных волн в образцах ниобатов натрия-калия в СВЧ диапазоне

Борзых А.Р.1, Иванов И.А.1, Астафьев П.А.2

1студент, 2аспирант

Южный федеральный университет,

физический факультет, Ростов-на-Дону, Россия
E–mail: sasha302014@mail.ru

Наш предыдущий опыт измерения сегнетоэлектрических, антисегнетоэлектрических материалов, а также сегнетоэлектриков-релаксоров показал наличие резонансного поведения образцов различной формы и размера в электромагнитных полях СВЧ диапазона различных конфигураций [1, 2]. Рассматривались как двухкомпонентные, так и многокомпонентные твердые растворы на основе (x-1)PbZrO3-xPbTiO3 в области концентрационных  и температурных фазовых переходов, при этом высокодобротные резонансы были обнаружены только в антисегнетоэлектрической фазе. С точки зрения экологичности более интересной сегнето-антисегнетоэлектрической системой является (x-1)NaNbO3-xKNbO3.

Таким образом, целью настоящей работы был поиск резонанса электромагнитных волн в образцах ниобатов натрия-калия, находящихся в антисегнетоэлектрическом состоянии в СВЧ диапазоне.

Объектами данного исследования были образцы твердых растворов  двухкомпонентной системы (x-1)NaNbO3-xKNbO3. Материалы были получены двукратным твердофазным синтезом с последующим спеканием (температуры варьировались в диапазоне (1200÷1370) ⁰C) по обычной керамической технологии. Образцы выполнены в форме цилиндров диаметром 12 мм и высотой 1,2 мм. Механическую обработку поверхностей производили алмазным инструментом по 6-му классу точности. Погрешность диаметров и толщин образцов составляет не более 4% для толщины и не более 1% для диаметра. Для измерений были выбраны составы с концентрацией KNbO3 в диапазоне 0 < x < 0,04.

Радиофизические измерения проводились с помощью векторного анализатора цепей P9375A "Keysight". Для исследований радиопоглощающих свойств материалов в зависимости от состава использовалась измерительная ячейка, представляющая собой прямолинейный отрезок микрополосковой линии (МПЛ) на подложке из эпоксидного материала, армированного стекловолокном (FR4), с коаксиальными разъемами стандарта SMA 3.5 с обоих концов. При измерениях образцы располагались в центре ячейки, на поверхности МПЛ, а также на текстолите, рядом с МПЛ, при этом снимались зависимости коэффициентов матрицы рассеяния от частоты. Измерения на поверхности МПЛ выполнялись для оценки уровня СВЧ-поглощения в материале [3], а рядом с МПЛ – для проверки наличия резонансов электромагнитных волн в образцах материалов.

Анализ спектров поглощения и зависимостей коэффициентов матрицы рассеяния от частоты подтвердил наличие резонансов в образцах материалов, при этом наблюдается снижение интенсивности и добротности резонансных максимумов по мере приближения к сегнетоэлектрической области на фазовой диаграмме, однако для однозначного подтверждения отсутствия резонансного поведения в сегнетоэлектрическом состоянии требуется исследование образцов с большей молярной долей KNbO3, а также проведение температурных экспериментов.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ (Государственное задание в сфере научной деятельности 2023 г.). Проект № FENW-2023-0010/(ГЗ0110/23-11-ИФ).

Литература

- Astafev, P., Pavelko, A., Andryushin, K., et al. Microwave Electrodynamic Study on Antiferroelectric Materials in a Wide Temperature Range// Materials. 2022. V. 15(24). P. 8834.

- Astafev, P., Pavelko, A., Lerer, A., et al. (2022) Microwave-Absorbing Properties of PbMg1/3Nb2/3O3-PbZrO3-PbTiO3-PbGeO3 (PMN-PZT-PG) Solid Solutions on a Microstrip Line in the Microwave Range// Crystals. 2022. V. 12(4). P. 551.

- Рейзенкинд Я. А., Клещенков А. Б., Лерер А. М., Нойкин Ю. М. Сравнительная экспресс-оценка потерь энергии электромагнитного поля в электрически активных материалах с помощью микрополосковой линии. Ростов-на-Дону; Таганрог: Изд-во Южного федерального ун-та. 2021.