Исследование структуры двумерно-периодических слоев бор-углерод на поверхности ростовых граней легированных бором монокристаллов алмаза

Москаленко В.А.1, Денисов В.Н.1,2,3, Поляков С.Н.2

1аспирант, 1,2,3ведущий научный сотрудник, к.ф.-м.н., 2ведущий научный сотрудник, к.ф.-м.н.

1Московский физико-технический институт, 
Физтех-школа электроники, фотоники и молекулярной физики, Долгопрудный, Россия
E–mail: valerii.moskalenko@phystech.edu

2Институт сверхтвердых и новых углеродных материалов, Троицк, Москва, Россия

3Институт спектроскопии РАН, Троицк, Москва, Россия

Интерес к легированным бором алмазам (ЛБА) обусловлен проявлением в них таких физических свойств, как металлическая проводимость и сверхпроводимость [1, 2]. Поскольку сверхпроводимость наблюдается только на поверхности ЛБА, это послужило стимулом для проведения детальных исследований ее структуры [3]. Ввиду того, что монокристаллы ЛБА относятся к категории материалов со сложной на атомном уровне структурой, для проведения исследований был выбран комплексный подход, заключающийся в использовании современных диагностических методов, включающих в себя лабораторные и синхротронные методы рентгеновской дифрактометрии, атомно-силовую микроскопию и метод комбинационного рассеяния света [4]. Стоит отметить, что информация о структуре на атомном уровне имеет решающее значение для раскрытия полного потенциала ЛБА с точки зрения их практического применения в алмазной электронике и рентгеновской оптике.

В ходе проведения исследований было установлено, что поверхность ростовых граней ЛБА при высоком уровне легирования бором состоит из островков с чередующимися 2D слоями бор-углерод с соразмерными и несоразмерными периодами между ними (Рис. 1).

Рис. 1. a. Расположение атомов бора и углерода в плоскости (-110). Стрелками указано смещение атомов бора вдоль направления [111]. Расстояние между атомами бора в этом направлении равно длине большой диагонали кубической ячейки алмаза (6.18 Å). На вставке слева показано возникновение плоскостей с соразмерными и несоразмерными периодами. b. Изометрическое изображение кристаллической структуры ЛБА. Стрелки показывают направления волновых векторов, длина которых соразмерна (красный цвет) и несоразмерна (черный цвет) векторам решетки алмаза.

Островки с двумерно-периодическими слоями бор-углерод, возвышающиеся над поверхностью (111), образуются на конечной стадии кристаллизации, когда рост кристалла происходит в неравновесных условиях. Поперечные размеры островков составляют от нескольких единиц до десятков микрон, а высота от 0.5 до 3 мкм. Именно неравновесные условия роста обеспечивают повышение растворимости бора в решетке алмаза и, следовательно, повышение его концентрации в отдельных островках на поверхности до значения 1022 см-3. В итоге, это приводит к возникновению значительных по величине остаточных напряжений. Экспериментально установлено, что напряжения в островках трехосные растягивающие [6]. Определены количественные значения этих напряжений в поперечном и продольном направлениях. Максимальное растягивающее напряжение в направлении нормали к поверхности достигает 63.6 ГПа, что близко к пределу разрушения алмаза, равному 90 ГПа для кристаллографического направления [111] [7]. Использование метода фазового контраста атомно-силовой микроскопии позволило впервые наблюдать на поверхности островки с 2D слоистой структурой, за счет того, что концентрация бора в них значительно выше, чем в объеме. Установлено, что наблюдаемый экспериментально ступенчатый характер растягивающих напряжений при максимально возможных концентрациях бора в островках однозначно связан с дискретным изменением расстояний атомного масштаба между слоями бор-углерод. Этот факт объясняет природу ступенчатого сдвига алмазного пика комбинационного рассеяния света с шагом 5 см-1. Экспериментально установлено, что в объеме монокристалла ЛБА двумерная структура с чередующимися бислоями бор-углерод существует в виде нанолистов с поперечными размерами ~2 нм. Растягивающие напряжения в объеме более чем на порядок ниже и составляют величину 1.5 ГПа. Полученные экспериментальные результаты однозначно подтверждают предложенную ранее в [1] структурную модель ЛБА. Показано, что совместное использование методов комбинационного рассеяния света, фазового контраста и локального рентгенодифракционного анализа может служить эффективным способом нахождения сверхпроводящих областей на поверхности (111) граней ЛБА с температурами сверхпроводящих переходов 2 и 4 К. Это открывает перспективу проведения уникальных экспериментов по исследованию сверхпроводящих свойств островков на поверхности и, в итоге, сделать вывод о механизме сверхпроводимости.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 18-02-00415

Литература

- Polyakov S. N. et al. Formation of boron-carbon nanosheets and bilayers in boron-doped diamond: origin of metallicity and superconductivity //Nanoscale research letters. – 2016. – V. 11. – P. 1-9.

- Denisov V.N. et al. First observation of electronic structure of the even parity boron acceptor states in diamond//Physics Letters А–2012. –V. 376–P. 2812–2815.

- Blank V.D. et al. Weak superconductivity in the surface layer of a bulk single-crystal boron-doped diamond//Europhysics Letters. –2015.–V. 108–P.67014.

- Polyakov S. N. et al. Structure Investigations of Islands with Atomic-Scale Boron–Carbon Bilayers in Heavily Boron-Doped Diamond Single Crystal: Origin of Stepwise Tensile Stress //Nanoscale research letters. – 2021. – V. 16. – P. 1-12.

- Blank V. D. et al. The influence of crystallization temperature and boron concentration in growth environment on its distribution in growth sectors of type IIb diamond //Diamond and related materials. – 2007. – V. 16.– P. 800-804.

- Kandil F. A. et al. A review of residual stress measurement methods-a guide to technique selection. – 2001.

- Telling R. H. et al. Theoretical strength and cleavage of diamond //Physical Review Letters. – 2000. – V. 84. – P. 5160.