Диаманы: двумерные алмазоподобные пленки и их свойства

Ларионов К.В, Варламова Л.А, Ерохин С.В, Сорокин П.Б.

сотрудник, к.ф.-м.н.

Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС», Москва, Россия

E-mail: konstantin.larionov@phystech.edu

Диаманы – квазидвумерные алмазные плёнки нанометровой толщины. Их выдающиеся механические и электронные свойства делают диаманы перспективными в области создания композитных материалов, электронике и оптике [1-3]. Одним из способов получения двухслойных диаманов является их синтез из биграфена путем химически индуцированного фазового перехода. Процесс протекает за счет химической адсорбции на поверхность биграфена различных функциональных групп, из-за чего атомы углерода переходят из sp2- в sp3-гибридизованное состояние.

В данной работе мы теоретически изучили структуру и свойства диамановых пленок, функционализированных гидроксильными и пероксидными группами, а также атомами водорода. Изучена стабильность таких диаманов и описаны их электронные свойства [4].

Путем анализа энтальпиии декомпозиции изучены термодинамически стабильные структуры диамана при различных концентрациях –OH. Были рассчитаны энергии формирования диаманов с прекурсорами водорода, кислорода и воды. Изучены диапазоны стабильности диаманов при различных внешних условиях.

Также в ходе DFT расчетов показано увеличение запрещенной зоны и уменьшение эффективной массы электронов в оксиде диамана при изменении концентрации групп -OH. Получена изучена зависимость запрещенной зоны диамана от числа слоев и типа функционализации. В обоих случаях (H- и OH-) при увеличении числа слоев запрещенная зона внутренних слоев стремится к значению алмаза. Однако в случае H-диамана наблюдаются дополнительные электронные состояния вблизи дна зоны проводимости, которые обусловлены исключительно вкладом поверхностных атомов углерода. Таким образом, для пленок толщиной свыше пяти слоев, где наблюдается разделение на внутренние и поверхностные слои, возникают области с разными типами проводящих свойств.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 21-12-00399).

Литература

1. Chernozatonskii L.A. et al. Diamond-like C2H nanolayer, diamane: Simulation of the structure and properties // JETP Letters. 2009. Vol. 90, № 2. P. 134–138.

2. Erohin S.V. et al. Nano‐Thermodynamics of Chemically Induced Graphene–Diamond Transformation // Small. 2020. Vol. 16, № 47. P. 2004782.

3. Sorokin P.B., Yakobson B.I. Two-Dimensional Diamond—Diamane: Current State and Further Prospects // Nano Lett. 2021. Vol. 21, № 13. P. 5475–5484.

4. Varlamova L.A. et al. Diamane Oxide. Two-Dimensional Film with Mixed Coverage and a Variety of Electronic Properties // J. Phys. Chem. Lett. American Chemical Society, 2022. Vol. 13, № 49. P. 11383–11390.