Исследование окисления метанола на катализаторе V2O5/CeO2 методами operando ИК-Фурье спектроскопии и pseudo in situ РФЭС

Литвинцева К.А. 1,2

Студент, 1 курс магистратуры

1Новосибирский государственный университет,

физический факультет, Новосибирск, Россия

2Институт катализа имени Г.К. Борескова СО РАН,

отдел исследования катализаторов, Новосибирск, Россия

E-mail: k.litvintseva@g.nsu.ru

Исследование механизма окисления метанола на ванадиевых оксидных катализаторах представляет интерес не только с научной точки зрения, но и имеет весомую практическую значимость. Так реакция окисление метанола на ванадиевых оксидных катализаторах является перспективным процессом промышленного синтеза ценных органических соединений, таких как формальдегид (HCHO), метилформиат (HCOOCH3) и диметоксиметан (H2C(OCH3)2) [1]. Для создания эффективных катализаторов селективного окисления метанола необходимо выяснить детальный механизм реакции. Благодаря использованию методологий operando, в случае ИК-Фурье спектроскопии, и pseudo in situ, в случае РФЭС, исследуется реально работающий катализатор, а значит можно изучить химические процессы, протекающие на поверхности катализатора, и, сравнивая продукты и реагенты в газовой фазе, определить основные маршруты реакции. Соответственно, целью настоящей работы являлось определение, методами ИК-Фурье спектроскопии и РФЭС, реакционных интермедиатов на поверхности катализатора, продуктов реакции в газовой фазе, а также определение состояния катализатора 5.3%V2O5/CeO2 в ходе реакции окисления метанола. Под определением состояния катализатора подразумевается определение степени окисления катионов ванадия (V5+, V4+ и V3+) и церия (Ce4+ и Ce3+) при разных температурах в потоках различных газов (чистого метанола, кислорода и смеси метанола и кислорода).

Запись ИК-спектров проводились при атмосферном давлении в диапазоне температур 150–300 ºС с шагом 25 ºС; состав реакционная смеси – 4 об.% CH3OH в воздухе или гелии. Поток газа, поступающего на катализатор, составлял 30 см3/мин. Методом РФЭС проводился анализ катализатора после обработки в аналогичных условиях при температурах 100, 200, 250 и 300 ºС.

Показано, что в ИК-спектрах поверхности катализатора и в потоке метанола в гелии и в потоке метанола в кислороде присутствуют полосы поглощения, соответствующие адсорбированному метанолу, формиат ионам (HCOOˉ) и метокси-группам (-OCH3). Основными продуктами реакции в присутствии и в отсутствии кислорода в газовой фазе над катализатором являются CO, CO2, формальдегид, метилформиат и диметоксиметан. Наличие кислорода влияет на концентрацию интермедиатов на поверхности и продуктов в газовой фазе. Данные, полученные методом РФЭС, подтвердили частичное восстановление катионов ванадия и церия в условиях реакции. Показано, что кислород решетки участвует в окислении метанола и его поверхностных соединений, указывая на то, реакция идет по механизму Марса–Ван Кревелена.

Литература

1. Weckhuysen B. M., Keller D. E. Chemistry, spectroscopy and the role of supported vanadium oxides in heterogeneous catalysis // Catalysis Today. 2003. V. 78. P. 25-46.