Применение машинного обучения в маппинге данных о физических свойствах сплавов, полученных в приближениях с различной точностью и вычислительными затратами

Сиднов К.П.

сотрудник

Лаборатория моделирования и разработки новых материалов, Национальный исследовательский технологический университет МИСиС, Москва, Россия

E-mail: k.sidnov@misis.ru

Развитие квантово-механических методов вычислительного материаловедения привело к появлению множества их реализаций, включающих высокопроизводительные вычислительные пакеты. Большинство расчетов свойств кристаллических тел – это ресурсоемкие задачи для компьютерных кластеров, что затрудняет поиск новых материалов. Среди методов расчета в рамках теории функционала электронной плотности можно выделить наименее ресурсоемкие, например метод EMTO [1] в приближении когерентного потенциала, эффективный при моделировании твердых растворов, но не учитывающий эффект локальных атомных релаксаций и др. Более ресурсоемкий метод проекционно присоединённых плоских волн не обладает таким недостатком [2], но в случае твердых растворов требует использования специальных квазислучайных структур (SQS) [3].

В данной работе предложена система машинного обучения для прогнозирования свойств бинарных и тройных ОЦК-сплавов Ti и Zr с 34-мя d-элементами. Исходный набор данных содержал 3 независимых упругих константы, модули объемной упругости, сдвига, Юнга и параметр решетки 1600 сплавов, рассчитанных в рамках метода EMTO и результаты расчетов PAW-SQS для 30 сплавов.

Архитектура системы выполнена в виде пары моделей машинного обучения, каждая из которых независимо получена путем оптимизации конвейера обработки данных с помощью эволюционного алгоритма [4]. Первая принимала на вход набор дескрипторов качественного и количественного состава сплавов, и аппроксимировала данные ЕМТО, а вторая – те же данные, дополненные прогнозом первой модели, и обучалась на результатах PAW-SQS. Основная идея такой архитектуры состоит в достижении точности прогнозирования на уровне PAW-SQS, при сокращении ресурсоемкости кратном соотношению размеров обучающих наборов, полученных двумя методами (ЕМТО/PAW).

Валидация моделей, обученных на данных ЕМТО выполнена перекрёстной проверкой по 20-ти непересекающимся подвыборкам, а тестирование моделей, обученных на данных PAW выполнялось с помощью N подвыборок, где N – размер генеральной совокупности. Средний коэффициент детерминации при прогнозировании упругих характеристик составил 0,91, со средней абсолютной ошибкой 5 ГПа, а при прогнозировании параметра решетки 0,99 со средней абсолютной ошибкой 0,002 Анг.

Работа поддержана Российским Научным Фондом, грант № 21-72-10105.

Литература

1. Vitos L. Computational Quantum Mechanics for Materials Engineers. Springer London, 2007.

2. Blöchl P.E. Projector augmented-wave method // Phys. Rev. B Condens. Matter. 1994. Vol. 50, № 24. P. 17953–17979.

3. Zunger A. et al. Special quasirandom structures // Phys. Rev. Lett. 1990. Vol. 65, № 3. P. 353–356.

4. Olson R.S. et al. Evaluation of a tree-based pipeline optimization tool for automating data science // Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference 2016. New York, NY, USA: ACM, 2016.