Структурные свойства нестехиометрического сплава Гейслера Fe-V-Al

Ховайло А.В.

Студент, 3 курс бакалавриата

Национальный исследовательский технологический университет МИСИС, Москва, Россия

E-mail: m200371@edu.misis.ru

Среди всех термоэлектрических материалов одними из наиболее перспективных являются полупроводящие сплавы Гейслера, являющиеся тройными интерметаллическими соединениями. В этом отношении больше всего изучались сплавы, основанные на MNiSn и MCoSb (M = Ti, Zr, Hf) с типом кристаллической решетки C1b, называемые сплавами полу-Гейслера, и Fe2YZ (Y = V, Ti; Z = Al, Sn) с типом кристаллической решетки L21, называемые полными сплавами Гейслера. Стабильность этих соединений в наибольшей степени определяется количеством валентных электронов. Большинство существующих сплавов имеют 18 и 24 валентных электронов, для соединений со стехиометриями XYZ и X2YZ соответственно.

Недавно было предположено [1], что однофазные сплавы полу-Гейслера могут быть получены из соединений с девятнадцатью валентными электронами за счет введения дефектов, снижающих число валентных электронов до восемнадцати. В этой работе данный подход был применен к полному сплаву Гейслера Fe2VAl, химический состав которого был подобран таким образом, чтобы получить число валентных электронов равное восемнадцати. Проведенные исследования показали, что нестехиометрический Fe-V-Al – это однофазное соединение, что потенциально делает его перспективным в отношении дальнейшего исследования его термоэлектрических свойств.

Литература

1. S. Anand. A valence balanced rule for discovery of 18-electron half-Heuslers with defects / S. Anand, K. Xia, V. Hegde [et al] // Energy & Environmental Science. – 2018. – 11. – 1480-1488.