Применение универсальной модели машинного обучения на основе графовой нейронной сети для прогнозирования свойств кристаллических структур

Головлев А.В.* 1 Хабаров Р.А.1

Студент, 2 курса магистратуры

1 Магистерская школа Информационных бизнес-систем, Национальный исследовательский технологический университет МИСиС, Москва, Россия

E-mail: m2100533@edu.misis.ru, m2103496@edu.misis.ru

Научный руководитель – Сиднов Кирилл Павлович

Из обширного многообразия моделей машинного обучения, создаваемых для ускорения разработки новых материалов выделяется группа универсальных моделей, способных прогнозировать заданный набор свойств для произвольных кристаллических структур [1]. Создание таких моделей осложняется высокими требованиями к их точности, неоднозначностью выбора способа репрезентации структур, а их универсальность приводит к необходимости создания обширных обучающих наборов данных и к высокой вычислительной ресурсоемкости обучения и валидации.

Данная работа посвящена вычислительно-эффективной реализации нейронной сети для свертки кристаллических графов путем передачи сообщения (СGCNN, MPNN), обеспечивающей физически релевантную репрезентацию периодических кристаллических систем на основе тесселяции Вороного-Дирихле [2]. В качестве информации, кодируемой вершинами графа, выступали 92 параметра описывающих свойства атомов. Обучающий набор данных был представлен 47528-ю структурами, каждой соответствовало 14 свойств для прогнозирования, включая электронные и упругие свойства, доступные в базе данных Materials Project [3].

Валидация обученной модели выполнялась методом перекрестной проверки с разбиением на 10 подвыборок, при этом коэффициент детерминации (R2) составил не менее 0.75; с максимальным значением 0.87 достигнутым при валидации прогнозирования модуля объемной упругости. Кроме того, выявлены недостатки исследуемого подхода к созданию универсальных моделей. Показано, что модели, обученные на данных о структурах, соответствующих нулевым градиентам сил, действующих на атомы, не обладают достаточной универсальностью для корректного прогнозирования электронных свойств деформированных структур, а также предложены способы решения данной проблемы.

В заключение авторы выражают признательность преподавателю Магистерской школы Информационных бизнес-систем НИТУ МИСИС, К.П. Сиднову.

Литература

| 1. | Schmidt J. et al. Recent advances and applications of machine learning in solid-state materials science // npj Computational Materials. Nature Publishing Group, 2019. Vol. 5, № 1. P. 1–36. |
| --- | --- |
| 2. | Xie T., Grossman J.C. Crystal Graph Convolutional Neural Networks for an Accurate and Interpretable Prediction of Material Properties // Phys. Rev. Lett. 2018. Vol. 120, № 14. P. 145301. |
| 3. | Jain A. et al. Commentary: The Materials Project: A materials genome approach to accelerating materials innovation // APL Materials. American Institute of PhysicsAIP, 2013. Vol. 1, № 1. P. 011002. |