Исследование антистоксовой фотолюминесценции перовскитных нанокристаллов и нанокомпозитов на их основе

Покрышкин Н.С.1,2

Аспирант

Собина И.О.1

Студент

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Физический факультет, Москва, Россия

2Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»,

Инженерно-физический институт биомедицины, Москва, Россия

E–mail: nspokryshkin@mephi.ru

Нанокристаллы (НК) со структурой перовскита, например, металл-органические CH3NH3PbBr3 или неорганические CsPbBr3, представляют большой практический интерес ввиду их эффективной фото- и электролюминесценции [1,2]. Также перовскитные НК считаются перспективными для реализации так называемого оптического охлаждения, поскольку при лазерном возбуждении в них может наблюдаться значительная доля антистоксовой (апконверсионной) фотолюминесценции (АФЛ), вызванной одновременным поглощением фотонов и фононов [3,6]. Поскольку энергия квантов АФЛ превышает энергию возбуждающих фотонов, за счёт этой разницы и возможно уменьшение внутренней (тепловой) энергии НК.

Целью нашей работы было исследование возможностей повышения эффективности АФЛ перовскитных НК CsPbBr3 и содержащих их нанокомпозитных материалов.

Как известно, полоса ФЛ НК CsPbBr3 имеет зависимость от размеров НК [5]. Чем меньше размер НК, тем сильнее его ФЛ смещена в коротковолновую область. Поэтому слипание и агломерация НК при их простом нанесении на какую-либо подложку приводят к смещению полосы ФЛ в низкоэнергетичную область (доля АФЛ относительно линии возбуждения в таком случае снижается). В нашей работе НК синтезировались известным методом переосаждения с помощью лигандов [4]. С помощью центрифугирования отбиралась часть НК определённых размеров (рисунок 1).

Рисунок 1 – Фотографии просвечивающей микроскопии отобранных НК CsPbBr3. Доминируют НК с размерами 10-20 нм, однако встречаются отдельные крупные нитевидные НК до сотен нм в длину.

Для предотвращения агломерации перовскитные НК CsPbBr3 смешивались со светоотверждаемой смолой, прозрачной в видимой области. Таким образом, после отверждения при УФ-засветке НК оказывались взвешенным в объеме смолы и надежно разделены между собой.

Спектр ФЛ нанокомпозита при возбуждении зеленым светом на 532 нм (лазерный диод), полученный с помощью рамановского спектрометра ДФС-52 без использования дополнительных фильтров представлен на рисунке 2. При исключении рассеянного света («крылья» линии возбуждения) интегральная доля АФЛ достигает 94%. А это значит, что процесс ФЛ при возбуждении на 532 нм в таком образце протекает со значительным захватом дополнительной энергии от НК.

Рисунок 2 – Спектр ФЛ полученного нанокомпозита с НК CsPbBr3 при возбуждении на 532 нм. Линия возбуждения показана штриховой линией.

Таким образом, в нашей работе была продемонстрирована возможность получения на основе НК CsPbBr3 фотолюминесцентного нанокомпозита с преобладанием антистоксовой ФЛ над стоксовой почти в 16 раз, что является интересным практическим результатом для задач реализации оптического охлаждения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Braly I. L. et al. Hybrid perovskite films approaching the radiative limit with over 90% photoluminescence quantum efficiency //Nature Photonics. – 2018. – Т. 12. – №. 6. – С. 355-361.

2. Gualdrón-Reyes A. F., Masi S., Mora-Seró I. Progress in halide-perovskite nanocrystals with near-unity photoluminescence quantum yield //Trends in Chemistry. – 2021. – Т. 3. – №. 6. – С. 499-511.

3. Ha S. T. et al. Laser cooling of organic–inorganic lead halide perovskites //Nature Photonics. – 2016. – Т. 10. – №. 2. – С. 115-121.

4. Jancik Prochazkova A. et al. Synthesis conditions influencing formation of MAPbBr3 perovskite nanoparticles prepared by the ligand-assisted precipitation method //Scientific Reports. – 2020. – Т. 10. – №. 1. – С. 1-12.

5. Kim S. H., Park K. D., Lee H. S. Growth kinetics and optical properties of CsPbBr3 perovskite nanocrystals //Energies. – 2021. – Т. 14. – №. 2. – С. 275.

6. Tonkaev P., Zograf G., Makarov S. Optical cooling of lead halide perovskite nanoparticles enhanced by Mie resonances //Nanoscale. – 2019. – Т. 11. – №. 38. – С. 17800-17806.