Исследование динамики намагниченности плёнок ЖИГ сложной формы

Трунцов И.Д.1, Петров П.Е.1, Князев Г.А.1,2, Кузьмичев А.Н. 2

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия

2Российский квантовый центр, Москва, Россия

Email: truntcov.id20@physics.msu.ru

В настоящее время большой интерес представляет исследование свойств систем, основанных на возбуждении Бозе-Эйнштейновского конденсата (БЭК) магнонов в тонких плёнках железо-иттриевого граната (ЖИГ). Такие системы могут найти применение в создании приборов для квантовых вычислений [1]. Для корректного проведения измерений требуются методы, которые слабо возмущают состояние системы. Одним из таких способов является метод с использованием магнитооптического эффекта Фарадея. В данной работе исследуется тонкая монокристаллическая плёнка ЖИГ в форме эллипса с отверстием, намагниченная перпендикулярно плоскости. Поведение рассматриваемой системы может быть похоже на поведение сверхпроводящего потокового кубита [2]. Для этого была создана установка, позволяющая измерять распределение амплитуды и фазы прецессии намагниченности за счёт пространственного сканирования образца тонким лучом лазера.

Рис.1 Схема установки, позволяющей исследовать амплитуду и фазу спиновых волн в образце оптическим методом.

В работе использована оптическая схема с призмой с показателем преломления , выполненной в виде наклонного параллелограмма С её помощью возможно достигнуть достаточно больших углов падения лазерного излучения на ЖИГ в форме эллипса размерами  мм, размеры отверстия  мм, толщина пленки  мкм.  Пленка ЖИГ выращена эпитаксиальным методом на подложке из гадолиний-галлиевого граната толщиной  мкм. Подложка с образцом помещена на полосковый РЧ резонатор, полем которого производится возбуждение прецессии магнонов на частоте  ГГц. Система находится во внешнем постоянном магнитном поле напряженности  Э, направленной перпендикулярно плоскости образца. Модулированный ток лазера на частоте близкой к частоте СВЧ сигнала в резонаторе (длина волны лазерного излучения  нм) позволяет детектировать излучение на выходе из призмы балансным фотодетектором. Таким образом, измерения проводятся на частоте гетеродинирования около 12 кГц. Для направления излучения в плечи балансного фотоприемника выходного излучения используется система типа телескоп и призма Волластона.

На Рис. 2 представлены распределение амплитуды и фазы сигнала в образце в зависимости от положения сканирующего пятна лазера при амплитудах накачки 15 дБм и 28 дБм. Отчетливо видны границы эллипса ЖИГ и отверстие в образце (3,5-6 мм по горизонтали и 0,75-1,25 мм по вертикали). На распределениях ярко выражены минимумы и максимумы амплитуды и фазы сигнала. Полосок накачки находится в области 1-2 мм по горизонтали, при увеличении мощности накачки можно видеть выравнивание фазы и амплитуды сигнала в этой области. При этом вне области накачки линии максимумов и минимумов стали более тонкими, сохранив своё положение.

Рис.2 а) Распределение амплитуды и б) фазы сигнала в образце в зависимости от положения сканирующего пятна лазера при амплитуде накачки 15 дБм,в) Распределение амплитуды и г) фазы сигнала в образце в зависимости от положения сканирующего пятна лазера при амплитуде накачки 28 дБм.

Таким образом, в данной работе был продемонстрирован оптический метод исследования распределения амплитуды и фазы прецессии намагниченности на примере кольца из ЖИГ. Исходя из полученных результатов можно ожидать, что при дальнейшем увеличении мощности накачки сформируется Бозе-Эйнштейновский конденсат магнонов, который проявится в виде однородного распределения фазы в образце вне области накачки.

Работа выполнена в рамках тематики Междисциплинарной научно-образовательной школы Московского университета «Фотонные и квантовые технологии. Цифровая медицина». Петров П.Е. благодарит фонд развития теоретической физики и математики «БАЗИС» (договор на стипендию № 22-1-90-1).

Литература

- Petrov P. E., Kapralov P. O., Knyazev G. A., Kuzmichev A. N., Vetoshko P. M., Bunkov Yu. M. and Belotelov V. I. Magneto-optical imaging of coherent spin dynamics in ferrites// Optics Express. 2022. V. 30(2). P. 1737–1744.

- Xue Y., Chestnov I., Sedov E., Kiktenko E., Fedorov A., Schumacher S., Ma X. and Kavokin A. Split-ring polariton condensates as macroscopic two-level quantum systems// Phys. Rev. Res. 2021. V. 3(1). P. 013099.