Измерение механических свойств клеток с помощью инструментария зондовой микроскопии

Ахметова А.И.1, Советников Т.О.2, Яминский И.В.3

1м.н.с., 2магистр, 3 профессор

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: assel1505@yandex.ru

Механические характеристики клеточной мембраны являются важным показателем целостности структуры, а также могут свидетельствовать о начале развития некоторых патологий. Отклонения в форме, размерах, жесткости или шероховатости клеточных линий начинают связывать с конкретными диагнозами. И одним из наиболее наглядных инструментов, позволяющий решать подобные задачи, является атомно-силовая микроскопия (АСМ). Использование АСМ позволяет получать данные о механических свойствах клетка независимо от иммуногистологических методов.

С помощью АСМ можно регистрировать силы связывания между двумя молекулами [], адгезию молекул к поверхностям [], адгезию клеток к поверхностям [].  С помощью сканирующей капиллярной микроскопии (СКМ), где вместо кантилевера используется капилляр, который позиционируется над поверхностью образца по изменению ионного тока, проходящего через кончик, возможно оценивать влияние цитотоксических веществ на опухолевые клетки.

В данной работе сравнивались морфология и геометрические характеристики эритроцитов, измеренные с помощью атомно-силовой микроскопии на воздухе на покровном стекле и с помощью сканирующей капиллярной микроскопии в жидкости на полилизине.

Значение объема эритроцита в СКМ по сравнению с исследованиями на воздухе на АСМ значительно изменилось, почти в 7 раз, а шероховатость осталась почти неизменной – Ra 35±6 нм по данным СКМ и 31±5 нм по данным АСМ. Таким образом, можно сделать вывод, что поверхность мембраны эритроциты не претерпевает значительных деформаций в процессе высыхания.

Также по полученным на СКМ-снимкам измерялась шероховатость опухолевых клеток, обработанных цисплатином и нокодазолом. Для корректного определения шероховатости клеток было рассмотрено несколько методик обработки полученных данных. Под воздействием цисплатина шероховатость практически не изменяется. Под воздействием нокодазола значение шероховатости увеличивается [].

Литература

# Endnotes

Florin E-L, Moy VT, Gaub HE. Adhesion forces between individual ligand-receptor pairs. Science. 1994;264:415–7.

Seitz M, Friedsam C, Jostl W, Hugel T, Gaub HE. Probing solid surfaces with single polymers. Chem Phys Chem. 2003;4: 986–90.

Javier A, Kreft O, Alberola A, Kirchner C, Zebli B, Susha A, Horn E, Kempter S, Skirtach A, Rogach A, Radler J, Sukhorukov G, Benoit M, Parak W. Combined atomic force microscopy and optical microscopy measurements as a method to investigate particle uptake by cells. Small. 2006;2:394–400.

A. I. Akhmetova, T. O. Sovetnikov, M. A. Tikhomirova, V. M. Gukasov, Yu. L. Rybakov, N. L. Shimanovskiy,  I. V. Yaminsky. Scanning capillary microscopy in the study of the effect of cytotoxic agents on the biomechanical and physicochemical properties of tumor cells. Chemical Pharmaceutical Journal, 56(9):3–7, 2022. http://dx.doi.org/10.30906/0023-1134-2022-56-9-3-7