Влияние трехвалентного ионов хрома на процесс коллагенолиза в растворах

Influence of chromium ions on the collagenolysis process in solutions

Письменная А.А.1, Сергеева И.А.2, 
1бакалавр,2 доцент,

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия

E-mail: pismennaia.aa19@physics.msu.ru

Коллаген является основным компонентом соединительной ткани и самым распространённым белком у млекопитающих, составляющий одну треть всех белков Он образует основную часть сухожилий, связок, фасций и входит в состав костей, хряща и кожи.

Для нормальной жизнедеятельности организма необходимы также наличие ферментов, расщепляющих белки. Ферментом, катализирующим расщепление коллагена, является коллагеназа. Способность фермента к биодеградации данного белка позволяет довольно эффективно использовать препараты на ее основе в медицине: коллагеновые препараты снижают воспалительные реакции, активизируют репаративные процессы и сокращают сроки заживления ран.

Цель данной работы - исследовать методом динамического рассеяния света взаимодействие молекул коллагена и бактериальной коллагеназы с различными солями трехвалентного хрома, которые выступают в роли дубителей. Выбор метода обусловлен тем, что он позволяет в режиме реального времени отслеживать изменения оптических свойств молекул белка в условиях, близких к физиологическим. [1]

В результате работы:

- получены временные зависимости гидродинамического радиуса Rh и коэффициента трансляционной диффузии Dt молекул коллагена в растворах, содержащих соли CrCl3, Cr(CH3CОО)3, Cr(NO3)3, а также фермент катализатор - коллагеназа. По результатам проведенных измерений выявлено, что радиус белка увеличивается при добавлении солей хрома, а при добавлении коллагеназы – уменьшается.

- построены временные зависимости гидродинамического радиуса Rh в

растворах коллагена и коллагеназы с различными концентрациями щелочи NaOH.

Список литеpатуpы

- Особенности взаимодействия молекул коллагена и коллагеназы при наличии ионов хрома и кальция в растворах методом динамического рассеяния света

А. В. Петрова,а И. А. Сергеева,б Г. П. Петрова, А. В. Митрофанова Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, физический факультет, кафедра молекулярных процессов и экстремальных состояний вещества. Россия, 119991, Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 2. 06.10.2020.

ВМУ. Серия 3. ФИЗИКА. АСТРОНОМИЯ. 2020. № 6

- R.Ritchie, W.Yang, M.Meyers. Structural Architectures with Toughening Mechanisms

in Nature: A Review of the Materials Science of Type-I Collagenous Materials., 2019