Методика применения углеродных наночастиц с голубой флуоресценцией для количественного анализа катионов меди в морской воде

Якушева А.С., Кузнецов Д.В.

Аспирант, 4 год обучения

Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС», ИНМиН, кафедра ФНСиВТМ, Москва, Россия

E-mail: nastyayakusheva@mail.ru

Углеродные наночастицы с флуоресцентными свойствами привлекли в последнее время значительное внимание. Получаемые углеродные материалы можно разделить на три большие группы: графеновые квантовые точки (ГКТ), углеродные наночастицы (УН) и углеродные квантовые точки (УКТ). Для всех вышеупомянутых типов углеродных наночастиц свойства флуоресценции коррелируют с методом получения, исходными условиями (прекурсоры, температура и время), а также стратегией пассивации или функционализации, которые направлены на изменение химического состава и свойств поверхности. Хотя в области мировых исследований флуоресцентные углеродные наночастицы отмечены как новый тип углеродного материала, с точки зрения материаловедения частицы можно охарактеризовать как наноразмерные частицы углерода, содержащие такие элементы как углерод, кислород и азот в среднем соотношении 6:3:1 в ат% (по результатам анализа литературных данных рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии).

Одним из перспективных и активно исследуемых направлений является применение углеродных наночастиц в аналитических методах исследования. Рынок сенсорных систем, датчиков, детекторов, экспресс-тестов активно развивается в направлении упрощения технологий, ускорения измерений и снижения себестоимости измерения. На основе флуоресцентных свойств углеродных наночастиц созданы оптические сенсорные системы c использованием мобильных приложений [1], тест-полосок [2] или визуальных УФ-датчиков [3].

В данной работе мы представляем методику количественного анализа катионов меди в морской воде. Для реализации методики были получены углеродные наночастицы (Амино-УН) с голубой флуоресценцией микроволновым методом. Воспроизводимые оптические свойства с максимумом поглощения при 330 нм и симметричным максимумом излучения при 470 нм сделали углеродные наночастицы перспективным флуоресцентным материалом для обнаружения меди (Cu2+) в линейном диапазоне от 1‧10-4 мг/мл до 10 мг/мл с пределом обнаружения 0,00036 мг/мл за счёт эффекта статического тушение флуоресценции.

Кроме того, Амино-УН продемонстрировали стабильные параметры флуоресценции для флуориметрического анализа в растворе разбавленных щелочных металлов (Na+ и K+) и морской воде. Наконец флуоресцентные характеристики материала позволили разработать визуальный датчик с применением библиотеки алгоритмов компьютерного зрения (OpenCV Python 3.11.2) для диапазона концентраций катионов Cu2+ от 0,01 до 100 мг/мл.

Литература

1. Semiconductor and carbon-based fluorescent nanodots: the need for consistency, A. Cayuela, M. L. Soriano, C. Carrillo-Carrio, and M. Valcarcel // Chem. Communication 2016, №52.

2. A smartphone-based ratiometric fluorescent device for field analysis of soluble copper in river water using carbon quantum dots as luminophore Yuan Sun, MinWei, RuiLiu, HonghaiWang, Huijuan Li, Qi Kanga, Dazhong Shena // Talanta 2019 V. 194, p. 452 – 460

3. Green synthesis of fluorescent hydrophobic carbon quantum dots and their use for 2,4,6-trinitrophenol detection, Fangliang Cheng, Xueqin An, Cui Zhenga, Sisheng Cao // RSC Advances Issue 2015 №113