Обоснование выбора направления утилизации осадков сточных вод

объектов ж/д инфраструктуры с получением товарной продукции

Сучков Д.В., Виноградова К.И., Дмитриева Д.В., Курганова С.М., Русских Е.А.

Аспирант, 3 год обучения

Санкт-Петербургский горный университет, Горный факультет,

Санкт-Петербург, Россия

E–mail: suchkov_dv@pers.spmi.ru

Многие предприятия-филиалы ОАО «РЖД» являются природопользователями: локомотивные и вагонные депо, ж/д станции и т.д. Одна из целей компании – снижение сброса загрязненных сточных вод за счет строительства и реконструкции очистных сооружений, способных обслуживать не только объекты ж/д инфраструктуры, но и близлежащие населенные пункты. Вопросы утилизации осадков, образующихся при очистке сточных вод (ОСВ), становятся, как никогда, актуальны. Другая цель экополитики ОАО «РЖД» – увеличение доли вовлечения отходов во вторичный оборот.

Одним из способов утилизации ОСВ является сжигание, позволяющее снизить объем отхода до 10 раз с образованием золы. За счет большей инертности и меньшей реакционной способности, зола имеет широкую область применения в качестве вторичного ресурса. Сжигание отходов успешно используется ОАО «РЖД» (комплексы термического обезвреживания отходов), а также ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» (инсинерация ОСВ). Тем временем, рост спроса на строительные материалы требует поиска альтернатив их получения, в том числе – из термически обработанных отходов. Исследование направлено на разработку эффективной технологии утилизации ОСВ локальных очистных сооружений объектов ж/д инфраструктуры с обоснованием потенциала использования инсинерации для утилизации ОСВ, а также перспектив применения золы для производства строительных материалов.

Проведенные исследования ОСВ позволяют подтвердить возможность использования сжигания для утилизации отхода, а также соответствие характеристик ОСВ аналогичным показателям твердого топлива (в т.ч., удельная теплота сгорания 18 МДж/кг, зольность ~30 %). Как ОСВ, так и зола отнесены к IV классу опасности. Установлено, что зола ОСВ соответствует требованиям к оснóвным золам-компонентам бетона по химическому составу, плотности, кислотности и другим характеристикам [1, 2]. Испытания прочностных свойств подтвердило, что замена золой до 10 % цемента позволит производить золобетон со следующими параметрами: плотность не ниже 1,3 г/см3, прочность на изгиб не менее 2 МПа, прочность на сжатие не менее 15 МПа [2].

Для производства изделий из золобетона предлагается использование вибропрессующего комплекса российского производства, который также может быть дооснащен малогабаритным инсинератором. При этом получаемая строительная продукция и тепло могут быть использованы для нужд ближайших объектов ж/д инфраструктуры. Использование предлагаемой технологии решения решает следующие задачи: 1) уменьшение объемов исходного сырья (цемента); 2) самообеспечение энергией и строительными материалами; 3) полезная утилизация отходов. По итогам исследования получен патент на изобретение РФ № 2738072 от 13.05.2020 «Сырьевая смесь для производства легкого золобетона».

Исследование поддержано грантами Правительства Санкт-Петербурга за 2020 и 2021 гг.

Литература

1. ГОСТ 25818-2017 Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов. Технические условия. – М.: Стандартинформ, 2018. – С .3-12.

2. ГОСТ 25820-2014 Бетоны легкие. Технические условия. – М.: Стандартинформ, 2019.  – С. 4-8.

3. Данилович И.Ю., Сканави Н.А. Использование топливных шлаков и зол для производства строительных материалов. – М.: Высшая школа, 1988. – 72 с.