Реализация подхода synthesis-by-design для разработки наноматериалов с ферменто-подобной активностью

Разливина Ю.С., Серов Н.С.

Аспирант, 1 год обучения

Национальный исследовательский университет ИТМО, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: razlivina@scamt-itmo.ru

Наноматериалы, имитирующие каталитическую активность природных ферментов, называются нанозимами [1]. Нанозимы нашли применение в диагностике, иммуноанализе и биосенсорах благодаря своей высокой и настраиваемой каталитической активности, низкой стоимости и высокой стабильности. Более того, огромный набор реконфигурируемых физико-химических свойств наноматериалов предоставляет больше возможностей для рационального дизайна и будущего применения нанозимов. Сегодня разработка новых нанозимов часто осуществляется методом проб и ошибок, реже – с помощью обширных и трудоемких теоретических расчетов, которые плохо учитывают сложность моделируемых систем и экспериментальных условий.

В области нанозимов существуют работы, основанные на различных алгоритмах, но прогностический алгоритм, а еще лучше многофункциональный ресурс для прогнозирования каталитической активности наноматериалов, доступный буквально каждому, разработан нами впервые. Веб-ресурс DiZyme [2] включает в себя открытую базу данных существующих неорганических нанозимов со ссылками на оригинальные статьи, инструмент визуализации данных, многоуровневое предсказание пероксидазной активности, основанное на запросе. В настоящее время ресурс предсказывает пероксидазную активность наноматериалов, выраженную как 1) константа Михаэлиса-Ментен (Km) с точностью, отраженной в коэффициенте корреляции R2 = 0.63, и 2) константа каталитической реакции (Kcat) с R2 = 0.80. Для создания платформы мы собрали и обработали базу данных из более чем 100 опубликованных работ по металлическим, биметаллическим, металлооксидным и биметаллическим нанозимам, которые соответствуют наиболее широко изученным классам нанозимов. Для более точного описания состава и физико-химических свойств наноматериалов и улучшения предсказательной способности модели были разработаны новые параметры (например, средняя плотность заряда, выраженная как отношение заряда катиона металла к его ионному радиусу). Были выбраны и оптимизированы алгоритмы машинного обучения (лучшая модель — алгоритм случайного леса) для прогнозирования параметров каталитической реакции на основе характеристик материала (параметры химических элементов, заряд, размер, пористость и т. д.) и условий анализа, таких как температура, pH, концентрации компонентов анализа активности. Ресурс DiZyme (dizyme.net) позволяет осуществлять дизайн наноматериалов для каталитических реакций, используемых в медицине или промышленности. Кроме того, благодаря своему дизайну и структуре, платформа может быть легко расширена, чтобы охватить больше наноматериалов, больше каталитических действий и реализовать новые функциональные возможности.

Данное исследование было поддержано Федеральной программой академического лидерства "Приоритет 2030".

Литература

1. Wu, J., Wang, X., Wang, Q., Lou, Z., Li, S., & Zhu, Y. et al. Nanomaterials with enzyme-like characteristics (nanozymes): next-generation artificial enzymes (II) // Chemical Society Reviews. 2019, Vol. 48(4). P. 1004-1076.

2. Razlivina, J., Serov, N., Shapovalova, O., & Vinogradov, V. DiZyme: Open‐Access Expandable Resource for Quantitative Prediction of Nanozyme Catalytic Activity // Small. 2022, 2105673.