Извлечение соединений ванадия из отработанных катализаторов производства серной кислоты

Гавва М. А., Нишукова М. А.

Студент, 1 курс магистратуры

Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева,

факультет биотехнологии и промышленной экологии, Москва, Россия

E-mail: mariagavva@gmail.com

Производство серной кислоты – одна из важнейших отраслей химической промышленности. Неотъемлемым атрибутом производства серной кислоты является катализатор на основе пентаоксида ванадия, используемый для окисления SO2 до SO3 [1]. Образующиеся отработанные ванадиевые катализаторы (далее – ОВК) приобретают статус отхода и направляются на переработку или размещение на специализированных полигонах.

Сообщается, что содержание соединений ванадия в ОВК может достигать 5.6 – 7.0 % [2]. Поскольку ванадий относится к рассеянным металлам [3], непосредственная добыча его из руды осложнена, отходы ОВК представляют собой ценный ресурс для получения соединений ванадия.

Извлечение соединений ванадия из ОВК проводили с применением кислотного выщелачивания в течение 2 часов. В коническую колбу помещали 50 мл раствора кислоты и заданную навеску катализатора. В качестве образца сравнения проводили аналогичный эксперимент с дистиллированной водой. Определение содержания ванадия проводили фотометрически с использованием вольфрамата натрия в соответствии с ГОСТ 14657.13-96. Методы определения оксида ванадия (V) (ИСО 9208-89). Результаты эксперимента представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Эффективность извлечения ванадия из ОВК, %

Из представленных на графике данных следует, что при использовании в качестве выщелачивающего реагента дистиллированной воды эффективность извлечения не превышает 15 %, при этом 20 %-ная серная кислота позволяет достичь эффективности извлечения более 70 %.

Литература

1. Жарский, И. М. Регенерация V2O5 из растворов выщелачивания отработанных ванадиевых катализаторов / И. М. Жарский [и др.] // Свиридовские чтения – 2008: сборник статей. – Минск, 2008. – Вып. IV. – С. 55–59.

2. Кравченко К. Н. Метод регенерации отработанного ванадиевого катализатора. – Кемерово, 2018. – 10 С.

3. Киндяков П. С. [и др.]; под ред. К. А. Большакова//Химия и технология редких и рассеянных элементов. Ч. 3.: учебное пособие /– 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 1976. – 320 С.