Первопринципное исследование адсорбционных свойств поверхности WB5-x

Радина А.Д.1,2, Квашнин А.Г.1,2

Студентка, 2 курс магистратуры

1Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Москва, Россия

2Сколковский институт науки и технологий, Москва, Россия

E-mail: a.radina@skoltech.ru

В настоящее время 80% катализаторов, использующихся в отечественной промышленности, являются импортными. При том, большинство из них изготавливаются в основном из благородных и редкоземельных металлов, что существенно увеличивает стоимость производства многих изделий. Поэтому непрерывно ведётся поиск альтернативных вариантов, которые будут столь же эффективными, но более дешёвыми.

В качестве возможной альтернативы рассматриваются бориды переходных металлов, в частности, бориды вольфрама. В первую очередь, данные соединения рассматривались в качестве перспективных катализаторов для реакции получения водородного топлива, однако в дальнейшем были сделаны предположения об их высокой каталитической активности в ходе органического синтеза.

Так как в соединении высшего борида вольфрама WB5-x активными центрами являются атомы вольфрама, для рассмотрения были выбраны высокосимметричные кристаллографические направления (001), (010), (100), (110), (101), (111), (130) и (201). С целью выявления стабильных плоскостей, в программе VESTA из структуры WB5-x были получены образцы шириной 8-12 Å с вакуумом 15Å сверху и снизу, соответственно.

В дальнейшем при помощи VASP была проведена релаксация полученных поверхностей и рассчитаны их энергии Гиббса. В дальнейшем при помощи построения Вульфа, реализованного в рамках библиотеки Python Wulffpack, были выявлены стабильные грани кристалла WB5-x. Такими гранями оказались (010) и (001), содержащие на поверхности преимущественно атомы бора, и грань (101), содержащая большое количество активных центров.

Возможные реконструкции стабильных поверхностей исследовались при помощи эволюционного алгоритма предсказания кристаллических структур USPEX. Было выявлено, что графеноподобные структуры бора, составляющие поверхность (010), наиболее стабильны, и никакой реконструкции в данном случае не происходит.

Так как WB5-x рассматривается в том числе в качестве альтернативы имеющимся автомобильным катализаторам, было проведено исследование адсорбции атмосферных газов на поверхности (010), которое показало, что наилучшим образом на рассматриваемой поверхности адсорбируются NO, H2 и O2. Также немаловажно, что поверхность WB5-x инертна по отношению к SO2, благодаря которому происходит отравление катализаторов на основе благородных металлов. На данный момент ведутся исследования энергетических барьеров реакций окисления CO и NO.

Литература

1. Oganov A. R., Lyakhov A. O., Stokes H. T., Zhu Q. New developments in evolutionary structure prediction algorithm USPEX // Comp. Ph. Comm. 2013. т. 184. вып. 4. сс. 1172–1182