Разработка потенциала нейронной сети для металлов на примере алюминия

Ахмеров Р.Ф.

Студент, 4 курс бакалавриата

Казанский (Приволжский) федеральный университет

E-mail: ruslan.ahmerov123@gmail.com

Современные аддитивные технологии предполагают использование новых материалов. Алюминий и его сплавы, в значительной степени используются для производства металлических добавок. Такие свойства, как малый вес, низкие энергозатраты на переплавку и возможность практически полной переработки дают возможно использовать его в качестве конструкционных металлических материалов. Потенциалы машинного обучения (MLP) необходимы для изучения фундаментальных механизмов деформации и разрушения в металлах и сплавах, поскольку соответствующие дефекты (дислокации, трещины и т.д.) превышают масштабы, доступные методами из первых принципов. Машинное обучение в рамках нейронной сети Белера-Парринелло используется для создания широко применимого потенциала для чистого алюминия (Al) ГЦК (fcc), ОЦК (bcc) и ГПУ (hcp). В таблице 1 представлены упругие свойства, которые предсказывает потенциал нейронной сети (NNP).

Таблица 1. Сравнение свойств, полеченных для NNP и DFT с экспериментальными данными.

| Свойства | Эксперимент | DFT | NNP |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянная решётки (Å) | 4.049 [1] | 4.036 | 4.05 (0.02%) |
| Упругие константы (ГПа) |  |  |  |
| C11 | 114.38 [2] | 113.91 | 116.96 (2.26%) |
| C12 | 61.99 [2] | 65.64 | 65.37 (5.45%) |
| C44 | 31.61 [2] | 52.98 | 41.60 (31.60%) |
| Плотность (г/см3) | 2.7 [1] | 2.7260 | 2.6960 (-0.15%) |
| Модуль сдвига | 24.8 [3] | 24.135 | 25.795 (4.01%) |

MLP обучается на основе теории функционала плотности (DFT) и хорошо предсказывает важные с точки зрения металлургии структуры дислокаций и трещин. В работе проведено обширное сравнение с существующими потенциалами такие как EAM, MEAM и ANI-Al. Эти результаты демонстрируют, что единый потенциал машинного обучения может быть использован для описания широкого спектра явлений, необходимых для металлургических приложений.

Литература

1. Straumanis M. E., Ejima T. Imperfections, lattice constants and densities of cold-drawn and of recrystallized aluminium wires // Il Nuovo Cimento (1955-1965). - 1960. - №1(18). - P. 48-64.

2. Vallin J., Mongy M., Salama K., and Beckman O. Elastic Constants of Aluminum // Journal of Applied Physics. – 1964. – №6 (35). – P. 1825-1826.

3. Landolt-Bornstein LBIII/29a—Low Frequency Properties of Dielectric Crystals: Second and Higher Order Elastic Constants, edited by D. F. Nelson (Springer-Verlag, Berlin, 1992).