Получение биоматериала (конхиса) из створок мидий Баренцева моря

Глухарев А.Ю., Бордиян В.В., Кучина Ю.А.

Младший научный сотрудник

Мурманский государственный технический университет, лаборатория «химия и технология морских биоресурсов», Мурманск, Россия

E-mail: GlukharevAYu@mstu.edu.ru

Створки мидий являются продуктом биоминерализации, состоящим на 95-99 % из CaCO3 и на 0.1-5 % органической матрицы, называемой конхис [1]. Благодаря такому составу створки мидий обычно рассматриваются лишь как источник кальция, в то время как органическая часть практически не используется, однако она может являться источником для получения биологически-активных веществ: структурных и низкомолекулярных белков, гликополисахаридов, хитина, а также липидов и пигментов. Эти вещества представляют особый научный интерес и являются ценным сырьем для получения пищевой продукции, а также ряда технических, лекарственных и косметических препаратов.

В этом исследовании в качестве объекта использовали мидию, собранную на Мурманском побережье Баренцева моря в районах губы Териберская. Выделение конхиса из створок мидий проводили двумя способами: 1) мягкая деминерализация с использованием раствора трилона Б (174.0 г/дм3, рН 7.25); 2) классическая деминерализация с использованием раствора HCl (0.5 М, рН 0.48).

В результате получены образцы конхиса, определены временные параметры обработки створок мидий указанными растворами, отмечено изменение микроструктуры раковин в процессе деминерализации. Степень деминерализации створок мидий в первом способе достигает максимальных значений на 8 сутки, а во втором на 6 сутки. Деминерализация створок мидий приводит к значительному удалению из них минеральных веществ (золы), при этом происходит увеличение содержания сырого протеина и хитина (таблица 1).

Таблица 1. Химический состав створок мидий и образцов конхиса

| Образец | Реагент | Массовая доля, % |
| --- | --- | --- |
|  |  | Золы | Сырого протеина | Хитина | Воды | Жира |
| Створки мидии | - | 95.46 | 3.08 | 0.09 | 0.64 | 0.08 |
| Конхис-1 | Трилон Б | 2.97 | 88.82 | 2.65 | 10.83 | - |
| Конхис-2 | HCl | 0.70 | 88.81 | 2.89 | 8.08 | - |

Анализ ИК-Фурье-спектров образцов показал, что условия получения не приводят к смещению пиков. Данные ИК-спектры являются типичными для белковых продуктов. Массовая доля кальция и магния в образцах значительно снизилась по сравнению с исходной створкой. Определено, что содержание тяжелых металлов (кадмий, мышьяк, свинец, ртуть) в створках мидий и образцах конхиса не превышало допустимые уровни, установленные в ТР ТС 021/2011.

Данные, полученные в результате этого исследования, будут служить основой для дальнейшего изучения и практического применении этих органических матриц.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 22-16-20046) и Министерства образования и науки Мурманской области (Соглашение № 103).

Литература

1. Ehrlich, H., Martinović, R., Joksimović, D. et al. Conchixes: organic scaffolds which resemble the size and shapes of mollusks shells, their isolation and potential multifunctional applications // Applied Physics A. 2020. Vol. 126, 562. P. 1-13. Doi:10.1007/s00339-020-03728-7.