Кристаллизация и легирование пленок аморфного кремния с помощью раствора ортофосфорной кислоты с применением инфракрасного лазерного излучения

Волковойнова Л. Д.

Студентка, 1 курс магистратуры

Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, институт физики, Саратов, Россия

E-mail: loris.volkoff@gmail.com

В последнее время вызывают интерес методики, позволяющие формировать плёнки поликристаллического кремния на легкоплавких подложках [1]. Использование таких подложек позволит создавать гибкие электронные устройства, например солнечные батареи. Поскольку одним из базовых процессов микроэлектронной технологии является легирование, актуальным представляется поиск возможностей реализации данного процесса в тонкоплёночных кремниевых структурах на легкоплавких подложках. Уже известны способы легирования кремния с использованием раствора TEOS [2], однако данные методики длительны по времени и требуют использования высоких температур.

Предлагаемая в настоящей работе методика заключается в нанесении на плёнку аморфного кремния, полученную методом магнетронного распыления на стеклянной подложке, раствора ортофосфорной кислоты и TEOS в этаноле методом центрифугирования. После этого полученная структура обрабатывается инфракрасным лазерным излучением с длиной волны 1064 нм, что приводит к кристаллизации кремния и одновременной диффузии фосфора из раствора в кремния. Использование инфракрасного излучения минимизирует тепловое воздействие на подложку, в результате чего становится возможным использование гибких полимерных плёнок в качестве подложек.

После обработки поверхностное удельное сопротивление обработанных участков определялось четырехзондовым методом. Формирование кристаллической фазы в кремневых плёнках определялось методом комбинационного рассеяния света.

В результате исследований было установлено, что лазерная обработка приводит к снижению удельного поверхностного сопротивления кремниевых плёнок на 3-4 порядка, что позволяет сделать вывод об успешном введении легирующей примеси с помощью предлагаемой методики. При этом в плёнках наблюдается формирование микрокристаллической фазы кремния при практически полном отсутствии аморфной компоненты. Таким образом, предлагаемая методика позволяет получать поликристаллические легированные кремниевые плёнки на доступных легкоплавких подложках без использования токсичных реагентов и высоких энергетических затрат. Следует отметить, что предлагаемая методика представляется достаточно просто масштабируемой на уровень промышленного выпуска, так как имеет возможность адаптации к технологии рулонного производства (roll-to-roll) и не требует сложных и дорогих систем нейтрализации отходов производства.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-22-00047, https://rscf.ru/project/23-22-00047/ .

Литература

1. A.A. Serdobintsev, V.A. Luzanov, I.O. Kozhevnikov, P. V. Ryabukho, D.M. Mitin, D.N. Bratashov, A. V. Starodubov, A.M. Pavlov, Thin amorphous silicon films crystallization upon flexible substrates, J. Phys. Conf. Ser. 2019, Vol. 1400. № 055034.

2. Yujie Tang, Guobing Wang, Zhijuan Hu, Xiaomei Qin, Guoping Du, Wangzhou Shi, Preparation of n+ emitter on p-type silicon wafer using the spin-on doping method // Materials Science in Semiconductor Processing. 2012, Vol. 15. P. 359–363