Процесс биодеградации пленочных и нетканых волокнистых материалов из полигидроксибутирата

Гаспарян К.Г.,1 Тюбаева П.М.1,2

Студент, 3 курс бакалавриата

1Российский экономический университет им. Г. В. Плеханов, ВИШ «НМиТ», Москва, Россия

2Интитут биохимической физики имени Н.М. Эмануэля РАН, Москва, Россия
E-mail: gasparyan.kr@yandex.ru

В данной работе была рассмотрена биодеградация материалов из полигидроксибутирата (ПГБ) в виде пленки и волокнистого нетканого материала. Образцы были помещены в почву, подготовленную по ГОСТ 53381 [1]. Чтобы понять механизм деградации был проведен физико-механический анализ, также были использованы методы дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) и инфракрасной (ИК) спектроскопии.

Микроскопия волокнистого материала показала истончение волокон с 5.6 мкм до 5 мкм. Разрывная машина показала спад физико-механических свойств, у волокна разрывная нагрузка снизилась с 1.91 Н до 0.16 Н, у пленки с 12.34 Н до 6.31 Н, относительное разрывное удлинение также уменьшилось у волокна с 67.53% до 49.93%, у пленки с 45.75% до 19.61%. ДСК показала уменьшение кристаллической фазы у волокна с 56.3% до 55%, у пленки с 58.8 до 28. ИК-спектроскопия показала, что отношение СН3 к С(О) = 1.80, для пленки оно равно 0.9 [2], 1130, что соответствует колебанию группы СН3 и 1720, что соответствует колебанию С(О). В пленке наблюдается большее разрушение функциональных групп, это объясняется тем, что пленка начинает разрушаться поверхностно, а волокнистый материал по объемному механизму [3].

Приведенные данные свидетельствуют о значительном снижении физико-механических свойств и начале процесса биодеградации, хорошо видно, что метод выработки полимера вносит значительный вклад в скорость биоразложения. Так волокна за 8 дней достигли той стадии изменения структуры и свойств, которой пленка достигает за 90 дней. ПГБ обладает высокой биосовместимостью, поэтому для повышения скорости деградации в раствор полимера можно внедрить подходящие наполнители [4]. Производство и утилизация полигидроксибутирата безотходное, его можно захоронить в земле без ущерба экологии, так как его продукты разложения это CO2, вода и биомасса.

Работа выполнена при поддержке Гранта президента (МК-1651.2022.1.3).

Литература

1. ГОСТ Р 53381-2009 “Почвы и грунты Грунты питательные.Технические условия”. Дата введения 2010-07-01.

2. A.Х. Купцов Г.Н. Жижин Фурье-КР и Фурье-ИК спектры полимеров. м., Физматлит,. - Москва: Техносфера, 2013. - 671 с.

3. Leela Sarena Dilkes-Hoffman⁎, Paul Andrew Lant, Bronwyn Laycock, Steven Pratt The rate of biodegradation of PHA bioplastics in the marine environment: A meta-study.

4. Sudesh K., Abe H., Doi Y. «Synthesis, structure and properties of polyhydroxyalkanoates: biological polyesters.Prog Polym».