Извлечение цинка из продуктивных растворов получения безводного хлорида цинка гуминовыми веществами

Анзельм Е.Г., Смороков А.А.

Студент, 3 курс специалитета

Национальный исследовательский томский политехнический университет,

химический факультет, Томск, Россия

E-mail: ega6@tpu.ru

Для получения безводного хлорида цинка, соответствующего ГОСТу 7345-78 марки  А (твердые, белые, чешуйчатые кристаллы), необходимо использование раствора хлорида цинка, соответствующего ГОСТу 7345-78 марки Б, в результате чего происходит образование отработанных растворов с пониженной концентрацией хлорида цинка, которые требуют утилизации. Извлечение цинка из такого рода растворов может быть осуществлено с помощью природных, экологически чистых гуминовых веществ.

Целью настоящей работы является исследование функционального состава гуминовых веществ методом потенциометрического титрования, для последующего применения их в качестве связывающего материала с металлами.

Гуминовые вещества (ГВ) образуются в природе в результате трансформации органических остатков. [1, 2]. В настоящее время ГВ признаны одним из перспективных направлений «зеленой» химии в качестве возобновляемых, экономически выгодных и экологически безопасных источников сырья. [3, 4]. Интерес к гуминовым соединениям обусловлен их составом. В составе макромолекул гуминовых веществ содержится большое количество активных кислых групп – карбоксильных и гидроксильных, которые определяют их реакционную способность и физико-химические свойства. Поэтому надежное определение количества этих функциональных групп в структуре макромолкул является актуальной задачей.

Наиболее распространенный способ определения кислотных групп в ГВ  –  потенциометрическое титрование. В одних случаях к водной суспензии твердого образца ГК добавляется раствор щелочи (NaOH) определенной концентрации. В других способах количество кислых групп определяют добавлением к раствору гумата натрия раствора кислоты (НСl) заданной концентрации. Точку эквивалентности определяют титрованием до фиксированного значения рН. Обычно рН 7,0 считают окончанием титрования карбоксильных групп, а рН 10,0-10,5 – окончанием титрования всех кислотных групп.

Весь спектр взаимодействий ГВ с металлами по характеру связи ГФК-металл в образующихся соединениях можно разделить на три основных типа [1]: 1) Образование соединений солевого типа с ионной связью между анионом ГФК и катионом металла (гуматы и фульваты щелочных щелочноземельных металлов). 2) Образование соединений с преимущественно ковалентным характером связи ГФК-металл. По данному типу ГФК связываются с поливалентными катионами (Al, Fe, Si). 3) Образование комплексных соединений с координационной связью ГФК-металл. Данный тип связывания с ГФК характерен для переходных металлов.

Литература

1. Орлов Д.С. Гуминовые вещества в биосфере. // Сорос. образоват. журн. 1997.

2. Орлов, Д.С. Органическое вещество почв России  //  Почвоведение. 1998. № 9.

3. «Зеленаяая» химия в России // Сб. науч. статей / Под ред. Лунина,  В.В., Тундо, П., Локтевой, Е.С. М.: Изд-во МГУ. 2004.

4. Гуминовые вещества в контексте зеленой химии / И.В. Перминова, Д.М. Жилин // В сб. науч. статей / Под ред. В.В. Лунина, П. Тундо, Е.С. Локтевой. М.: Изд-во МГУ.2004.