Изучение основно-каталитического гликолиза поликарбонатного пластика

Шафиев Д.Н., Сергеенкова М.П., Курнешова Т.А.

Студент, 4 курс бакалавриата

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева,

факультет нефтегазохимии и полимерных материалов, Москва, Россия

E-mail: dfgdh999@gmail.com

Одна из самых актуальных глобальных проблем на данный момент – это загрязнение окружающей среды пластиковыми отходами. По данным за 2022 год мировые мощности по производству поликарбоната (ПК) составили 7.2 млн тонн, по прогнозам аналитиков в ближайшие пять лет данный показатель будет только расти [1], так как благодаря хорошей оптической прозрачности, ударопрочности, пластичности поликарбонатам нашли применение в автомобилестроении, строительной отрасли и др. В настоящее время ведется множество исследований по различным видам химической переработки ПК отходов (гликолиз, алкоголиз, гидролиз) [2,3]. Наиболее перспективным видом химической переработки ПК мы считаем гликолиз, так как процесс можно проводить в наиболее мягких условиях (умеренной температуре и атмосферном давлении) и при этом получать различные полезные продукты (бисфенол А – мономер ПК, совместные простые эфиры бисфенола А и этиленгликоля) [1]. Данная работа посвящена изучению процесса деструкции поликарбоната этиленгликолем при атмосферном давлении с использованием различных основных катализаторов с целью изучения влияния радиусов ионов металлов. Для исследования использовали следующие катализаторы: LiOH, KOH, Na2CO3 и Cs2CO3. Реакцию деструкции ПК проводили при 170 °С, мольном соотношении ЭГ/ПК = 16.5, и концентрацией катализатора 0.12 масc.%.

По результатам экспериментальным данным были построены зависимости расходования ПК во времени (рис. 1A) при использовании различных основных агентов. Анализируя полученные зависимости, было выдвинуты следующие предположения, что скорость химической деструкции ПК зависит от размера катиона щелочного катализатора (при увеличении радиуса иона металла в ряду Li+>Na+>K+>Cs+, скорость уменьшается). Также с помощью просвечивающего электронного микроскопа (при 4х увеличении) были сделаны фотографии поверхности ПК после реакции (рис.1B). Было отмечено образование «пузырей» на поверхности ПК пластинки, появление которых предположительно обусловлено выделением CO2 входе деполимеризации.

Приведенные выше предположения дают основания считать, что процесс химической деструкции происходит между слоями ПК, а не на поверхности.

Рис. 1. A Кривые расходования ПК во времени при использовании различных основных катализаторов; B Поверхность ПК через 85 мин гликолиза

Литература

1. Polycarbonate Resins. Chemical Economics Handbook : ihsmarkit.com/products/polycarbonate-resins-chemical-economics-handbook.

2. Decomposition of polycarbonate in subcritical and supercritical water / H. Tagaya, K. Katoh, J. Kadokawa, K. Chiba // Polym. Degrad. Stab. – 1999. − V. 64. – P. 289–292.

3. E. Quaranta, C. C. Minischetti, G. Tartaro. Chemical Recycling of Poly(bisphenol A carbonate) by Glycolysis under 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene Catalysis [Text] // American Chemical Society, - 2018, - Vol.3, – p.7261-7268.