Влияние исходного сырья на выживаемость бактерий, инокулированных на поверхности углеродистых сорбентов

Козьменко С.В., Горовцов А.В., Загайнов Е.А., Бояршинов В.А., Грунина С.С.

Южный федеральный университет, Академия биологии и биотехнологии им. Д. И. Ивановского

Е-mail: kozmenko@sfedu.ru

Одним из перспективных направлений в разработке технологий ремедиации загрязненных почв является использование штаммов микроорганизмов совместно с углеродистыми сорбентами (Tu et al., 2020).

Целью данной работы было изучение влияния исходного сырья и метода подготовки биоугля на изменение численности бактерий. Проводилось сравнение численности бактерий после инокуляции трех типов биочара, полученных при 700ºC – из лузги подсолнечника, из шелухи риса и из шелухи риса, размолотого до размера частиц 0.25 мм. Для этих целей был произведен учет численности бактерий спустя 7 суток и 30 дней после инокуляции

Для инокуляции образцов биочара использовалась минеральная среда MSM с 1% бульона LB, в которую добавлялись навеска биочара в соотношении 2% от объема среды и 1 мл бактериальной суспензии плотностью 1 МкФ. Инкубация проходила при 30 ℃ и 150 об/мин в течение трех суток. После чего биочар отфильтровывали, промывали от остатков культуральной жидкости 0.05 М раствором фосфатного буфера и сушили в течение суток при комнатной температуре. Численность иммобилизованных бактерий определялась с помощью посева серийных разведений после растирания в ступке навески образцов биочара.

Таблица 1. Зависимость численности бактерий, инокулированныхна различных типах биосорбентов, от времени хранения и размера частиц носителя

| Тип носителя | Численность бактерий, КОЕ/г биосорбента |
| --- | --- |
|  | Биочар из лузги подсолнечника | Биочар из рисовой шелухи | Биочар из рисовой шелухи, размолотый |
| Время хранения | 0 | 7 сут. | 30 сут. | 0 | 7 сут. | 30 сут. | 0 | 7 сут. | 30 сут. |
| Pseudomonas putida SPp1 | 1,4±0,2 *108 | 1,6±0,3 *107 | 3,7±1,2 *107 | 7,6±0,1 *108 | 2,0±0,1 *108 | 1,2±0,7 *107 | 5,1±0,7 *108 | 4,7±0,8*108 | 2,8±0,8 *108 |

На продолжительность сохранения численности инокулируемых бактерий кроме исходного сырья влияет степень дисперсности частиц биочара. Так, после 1 недели хранения численность бактерий на размолотом биочаре из рисовой шелухи изменилась незначительно: P. putida SPp1 – 4,7*108 КОЕ/мл на данном материале, тогда как на биочарах из лузги подсолнечника и шелухириса падение титра было большим: 8,5 раз для биочара из лузги подсолнечника и 3,8 для биочара из шелухи риса. Через 1 месяц хранения эти различия проявляются еще значительней: на биочаре из лузги подсолнечника численность падала в 3,7раза для P. putida SPp1, а на биочаре из шелухи риса снижение составило 63,0 раза. Для размолотого биочара из шелухи риса снижение было минимальными составило 1,8 раза.

Исследование выполнено в лаборатории «Здоровье почв» Южного федерального университета при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, соглашение № 075-15-2022-1122

Литература

- Tu C., Wei J., Guan F., Liu Y., Sun Y., Luo Y., Tu C. Biochar and bacteria inoculated biochar enhanced Cd and Cu immobilization and enzymatic activity in a polluted soil //Environment international. – 2020. – Т. 137. – С. 105576.