Полимерные комплексы на основе метилцеллюлозы для инкапсулирования лекарств при терапии рака молочной железы in vitro

Калинова А.Е.

Студентка, 3 курс бакалавриата

Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, Институт физики, Саратов, Россия

E-mail: s_kalinova03@mail.ru

Современные научно-исследовательские разработки в области лечения злокачественных заболеваний различного генеза концентрируются на применении радиойодотерапии, различных схем терапевтического лечения и т.д. Многокаскадные схемы лечения с помощью химиопрепаратов хорошо развиты для ингибирования роста опухолей рака молочной железы[1]. Несмотря на то, что существует достаточно много классов для инкапсулирования лекарственных препаратов с целью их адресности и снижения побочных эффектов, универсальных капсул-переносчиков ещё не создано. В связи с этим целью моей работы явилось получение устойчивых нанокомплексов метилцеллюлозы, таниновой кислоты и бычьего сывороточного альбумина с определение цитотоксического эффекта in vitro[2].

Для получения комплексов метилцеллюлозы и таниновой кислоты с помощью стержневого ультразвука смешивали не менее 20 их растворов в различных концентрациях, контролируя получающийся размер полимерных комплексов. Воспроизводимость результатов обеспечивалась посредством многократного повторения протоколов получения полимерных частиц и сравнением получающихся значений их полидисперсности и гидродинамического радиуса. Адсорбция бычьего сывороточного альбумина из его водного раствора происходила на наиболее стабильные комплексы на основе метиллцеллюлозы и таниновой кислоты. К получившимся комплексам метиллцеллюлозы и таниновой кислоты добавляли раствор бычьего сывороточного альбумина, перемешивали на шейкере в течение 20 минут после чего также измеряли гидродинамический радиус частиц и полидисперсность.  Полученные полимерные комплексы проанализировали также с помощью просвечивающей электронной микроскопии. Результаты выживаемости клеток рака молочной железы мыши 4T1 в присутствии комплексов в различной концентрации показаны с помощью протокола, основанного на измерении изменения поглощения клеток красителя Alamar Blue. Гистограммы выживаемости клеток in vitro были построены с применением контрольных групп[3].

Выражаю благодарность научному руководителю, доценту Ломовой Марии Владимировне.

Литература

1. K. Driver, S. Baco, V. V. Khutoranskiy. Hollow capsules formedin a single stage via interfacial hydrogen-bonded complexation of methylcellulose with poly(acrylic acid) and tannic acid. European Polymer Journal, 2013, P. 4249-4256.

2. P. A. Demina, A. A. Abalymov, D.V. Voronin, A. V. Sadovnikov,M. V. Lomova. Highly-magnetic mineral protein-tannin vehicles with anti-breast cancer activity. Materials Chemistry Fronteirs, 2021, 5, 2007.

3. M. W. Abebe, H. Kim. Methylcellulose/tannic acid complex particles coated on alginate hydrogel scaffold via Pickering for removal of methylene blue form aqueous and quinoline from non-aqueous media. Chemosphere 286 (2022) 131597.