Биметаллические нанокомпозиты Ni-Сo на основе координационных полимеров итаконатов: получение и физико-химические свойства

Колин Н.С.1,2, Баймуратова Р.К.2, Шершнев В.А.2

Студент, 2 курс специалитета

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Российская Федерация

2Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии РАН г. Черноголовка, Московская обл., Российская Федерация

E-mail: kolin-nik020303@mail.ru

В современном мире преобладает большая потребность в создании биметаллических гибридных нанокомпозитных материалов с электрохимическими, каталитическими и магнитными свойствами. Термолиз подходящих прекурсоров является универсальным методом получения металлсодержащих нанокомпозитов со структурой «ядро-оболочка», при этом углеродная оболочка жертвенной матрицы предотвращает агломерацию частиц, сохраняя однородное пространственное распределение в полимерной матрице. Сочетание же в структуре двух и более металлов в сплаве приводит к синергетическому эффекту [1–3].

В данной работе жертвенной матрицей для получения биметаллических нанокомпозитов служили координационные полимеры на основе итаконовой кислоты кобальта и никеля в различных соотношениях.

Координационные полимеры различного состава были приготовлены из спиртовых растворов хлоридов Сo и Ni и итаконовой кислоты с добавлением триэтиламина в качестве депротонирующего агента или смешением предсинтезированных итаконатов металлов. Жертвенные матрицы были подвержены контролируемому термическому разложению со скоростью нагрева 2 ºС/мин и температурной выдержке при 500 ºС в течении 6 часов. Состав и строение биметаллических нанокомпозитов были охарактеризованы с помощью методов элементного и рентгенофазового анализа, ИК и электронной микроскопии. Особое внимание было уделено изучению магнитных свойств и пористости материалов.

По результатам РФА анализа было показано, что наблюдается образование биметаллических сплавов NiCo с ГЦК решеткой, при совместном присутствии небольшой примеси наночастиц СoO. Для образцов композита свойственны изотермы IV типа, содержащие микро и мезопоры, при этом удельная поверхность варьируется от 170-240 м2 до 20 % площади поверхности приходится на внешнюю поверхность. Содержание металлов составляет около 50 % масс. Показано, что напряжённость магнитного поля нанокомпозитов варьировалась от 299 до 446 Oe. Данные значения сравнимы с полученными значениями для чистого магнетита (320 Oe). Микрофотографии СЭМ показали, что нанокомпозиты представляют из себя наночастицы с внешней углеродной оболочкой.

Авторы выражают благодарность к.х.н. А.В. Иванову, д.х.н. Джардималиевой Г.И., к.ф.-м.н. Шилову Г.В. за помощь в проведении и интерпретации результатов. Работа выполнена по теме государственных заданий № гос. регистрации AAAA-A19-119041090087-4 и AAAA-A19-119101590029-0.

Литература

1.Ni T., Zhang S., Cao F., et al. NiCo bimetallic nanoparticles encapsulated in graphite-like carbon layers as efficient and robust hydrogenation catalysts // Inorg. Chem. Front. 2017. Vol. 4, № 12. P. 2005–2011.

2.Kotel’nikova S.V., Suslonov V.V., Bobrysheva N.P., et al. Synthesis of bimetallic nanoparticles based on cobalt and nickel. Effects of their composition and structure on catalytic and magnetic properties // Russ J Gen Chem. 2017. Vol. 87, № 5. P. 1093–1094.