Синтез фотонных кристаллов на основе анодного оксида алюминия с рекордным коэффициентом добротности в сернокислой среде

Шариков С.В.1, Кушнир С.Е.1,2, Напольский К.С.1,2

Студент, 2 курс специалитета

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

2 Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Факультет наук о материалах, Москва, Россия

E-mail: sharikovsv@my.msu.ru

Фотонные кристаллы (ФК) на основе анодного оксида алюминия (АОА) представляют собой пористые пространственно-упорядоченные структуры, в энергетическом спектре которых существует фотонная запрещённая зона (ФЗЗ). Её наличие проявляется в том, что свет определённого диапазона длин волн не может свободно распространяться через структуру ФК. Одной из характеристик ФК является коэффициент добротности (КД) – отношение длины волны ФЗЗ к её полной ширине на полувысоте пика в спектрах пропускания или отражения. Для изготовления перспективных оптических фильтров и химических сенсоров необходим синтез ФК на основе АОА, характеризующихся узким и интенсивным пиком ФЗЗ в спектрах пропускания/поглощения, то есть необходимо синтезировать ФК с высоким значением КД. Метод модуляции напряжения от длины оптического пути U(L) [1] позволяет получать ФК на основе АОА с заранее заданным положением ФЗЗ, однако увеличения КД необходима оптимизация условий синтеза.

Целью представленной работы являлось увеличение значения КД ФК на основе АОА при анодировании в 2 М H2SO4.

Пористые ФК были получены в результате электрохимического окисления алюминия при периодически изменяющемся напряжении в 2 M растворе H2SO4 при температуре электролита 0 – 2 (С. Во время анодирования применялся метод модуляции напряжения от длины оптического пути U(L) [1] по синусоидальному закону в диапазоне от 15 В до нижней задаваемой границы напряжения. Её уменьшение происходило после каждого периода синусоиды на 0,025 В.

Серия образцов была получена при различных начальных значениях нижнего напряжения и количестве циклов анодирования. При количестве циклов равном 185 и начальном значении нижнего напряжения равном 13,5 В достигается наибольшее значение КД в данной серии образцов – 99,5.

Наибольшие значения КД, продемонстрированные ранее для ФК на основе АОА, были равны 70 [1] и 88,5 [2]. Благодаря уменьшению амплитуды изменения эффективного показателя преломления, её постоянству в образце и увеличению количества циклов анодирования до 185, удалось достичь увеличения коэффициента добротности с сохранением интенсивности пика ФЗЗ на спектре пропускания.

Работа выполнена при поддержке междисциплинарной научно-образовательной школы Московского университета «Будущее планеты и глобальные изменения окружающей среды».

Литература

1. Kushnir S.E., Pchelyakova T.Yu., Napolskii K.S. Anodizing with voltage versus optical path length modulation: a new tool for the preparation of photonic structures // J. Mater. Chem. C. — 2018. — V. 6. — № 45. — P. 12192–12199.

2. Law C.S., Lim S.Y., Liu L., Abell A.D., Marsal L.F., Santos A., Realization of high-quality optical nanoporous gradient-index filters by optimal combination of anodization conditions // Nanoscale. — 2020. — V. 12. — № 17. — P. 9404–9415.