Темплатный синтез неграфитизируемого углерода для натрий ионных аккумуляторов

Фефелов М.А1, Лакиенко Г.П.1, Бобылёва З.В.1, Дрожжин О.А.2

Студент, 3 курс бакалавриата

1Факультет наук о материалах МГУ имени М.В. Ломоносова,

Москва, Россия

2Химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова,

Москва, Россия

E-mail: fefelovm19@gmail.com

Натрий-ионные аккумуляторы (НИА) являются одними из самых перспективных пост-литиевых аккумуляторов на сегодняшний день. Так, например, НИА более экологичные и менее дорогие, за счет большей распространенности натрия в земной коре, чем литиевые аккумуляторы. Для коммерциализации технологии необходимы анодные материалы с высокой кулоновской эффективностью, большой удельной емкостью и хорошей стабильностью. «Твердый» углерод (hard carbon) – является неграфитизируемой формой углерода, в структуре которой присутствуют разупорядоченные графеноподобные слои. Разупорядоченность структуры «твердого» углерода позволяет катионам натрия внедряться в увеличенное межплосткостное пространство углерода, а также занимать другие позиции (например, проникать внутрь микропор) [1].

Существует множество методов синтеза неграфитизируемого углерода, часть из которых направлена на увеличение удельной емкости «твердого» углерода. Одним из подходов является синтез материала с большим количеством микропор, что способствует образованию нанокластеров металлического натрия внутри микропор при заряде электрохимической ячейки. Для создания материала с большим количеством микропор используют темплатный метод синтеза, в котором, например, в качестве темплата может использоваться глюконат или цитрат магния. Такой подход позволяет получить материалы с очень большой удельной емкостью до 480 мАч/г [2]. Целью данной работы является осуществление темплатного синтеза «твердого» углерода с большой удельной емкостью с использованием источников диоксида кремния, после удаления которого в структуре «твердого» углерода способны образовываться микропоры.

Для получения «твердого» углерода была использована гидротермальная карбонизация раствора глюкозы с последующим высокотемпературным отжигом. Для увеличения микропористости в систему вводили тетраэтоксисилан (ТЭОС) или водный золь диоксида кремния. После первого отжига темплат удаляли в плавиковой кислоте, затем материал подвергался повторному отжигу. Образцы были проанализированы с помощью методов низкотемпературной адсорбции азота, рентгеновской дифракции и растровой электронной микроскопии. Также были проведены электрохимические испытания полученных материалов в натриевой полуячейке. Полученные образцы показывают разрядную емкость 251 мАч/г и кулоновскую эффективность на первом цикле 56% для материала на основе ТЭОСа и разрядную емкость 204 мАч/г кулоновскую эффективность на первом цикле 63% для материала на основе водного золя диоксида кремния.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 17-73-30006-П).

Литература

1. Dou X. et al. Hard carbons for sodium-ion batteries: structure, analysis, sustainability, and electrochemistry //Materials Today. – 2019. – Т. 23. – С. 87-104.

2. Kamiyama A. et al. MgO‐Template Synthesis of Extremely High Capacity Hard Carbon for Na‐Ion Battery //Angewandte Chemie International Edition. – 2021. – Т. 60. – №. 10. – С. 5114-5120.