Использование ионных жидкостей в качестве модификаторов гибридных перовскитов для увеличения их стабильности

Минников Я.В., Удалова Н.Н.

Студент, 1 курс бакалавриата

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

факультет наук о материалах, Москва, Россия

E-mail: MinnikovYV@my.msu.ru

Перовскитные солнечные элементы (ПСЭ) – тонкоплёночные фотоэлементы третьего поколения, где в качестве светопоглощающего материала используются гибридные галогеноплюмбаты с общей формулой ABX3 и химическим составом, включающим в себя катионы метиламмония CH3NH3+ (MA), формамидиния (NH2)2CH2+ (FA), или цезия Cs+, катионы свинца Pb2+или олова Sn2+, а также анионы галогенидов I-, Br-, Cl- и их смеси. Данный класс фотоэлементов отличается высокими показателями КПД >25% и низкой стоимостью производства, однако демонстрирует низкую устойчивость к различным факторам эксплуатации.

Низкая стабильность ПСЭ в первую очередь обусловлена деградацией светопоглощающего перовскитного материала через образование большого количества дефектов, протекание фото- и электрохимических реакций в материале и на интерфейсах, а также необратимую потерю компонентов. В ряде исследований было показано, что использование ионных жидкостей как пассиваторов дефектов перовскитной структуры способствует увеличению эффективности и стабильности гибридных перовскитов в составе ПСЭ. Однако данная тематика всё ещё слабо изучена, что обуславливает актуальность исследований в этой области. Предполагается, что ионные жидкости могут пассивировать дефекты разного знака (например VMA’, VI•), снижая концентрацию глубоких дефектов – ловушек фотовозбужденных носителей заряда. Также высокая проводимость ионных жидкостей может способствовать увеличению общей проводимости модифицированного перовскитного материала и интерфейсов с зарядо-транспортными слоями.

Поэтому целью данной работы стало определение влияния ряда ионных жидкостей на основе β-фенилакриловой кислоты на оптоэлектронные свойства и стабильность перовскитных плёнок и ПСЭ на их основе. В качестве модификаторов использовались β-фенилакрилат (1,1)-гидроксоэтилпиридина (ФАГЭП) и β-фенилакрилат 
2-гидроксиэтилтриметиламмония (ФАГЭТМА), впервые полученные и предоставленные коллегами авторов из ИОХ им. Н.Д. Зелинского РАН. Было протестировано два способа введения модификатора – добавление в раствор перовскита и нанесение на поверхность готовой плёнки перовскита.

Обнаружено, что модификации перовскита ФАГЭП обоими способами способствуют значительному росту интенсивности фотолюминесценции материала без изменения его фазового состава, однако фотостабильность полученных пленок в окислительной атмосфере не увеличилась. Ожидается, что более перспективным модификатором может стать ФАГЭТМА за счет более компактного размера катиона триметиламмония, способного занимать вакансии по органическому катиону А+ по сравнению с пиридином.

Таким образом, в данной работе показано, что использование ионной жидкости (β-фенилакрилата (1,1)-гидроксоэтилпиридина) в качестве модификатора является эффективным методом улучшения оптоэлектронных свойств гибридных перовскитов и может в дальнейшем использоваться для увеличения КПД перовскитных солнечных элементов. Однако требуется оптимизация химической структуры ионной жидкости для повышения стабильности гибридных перовскитов.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект №22-73-00286).