Комбинированные углеродно-металлические анодные материалы

(anode-less системы) для натрий-ионных аккумуляторов

Муравьев Д.В.1, Бобылёва З.В.2, Дрожжин О.А.2

Студент, 3 курс бакалавриата

1МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет наук о материалах, Москва, Россия

2МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: denis2mur@gmail.com

В настоящее время активно развиваются технологии натрий-ионных аккумуляторов (НИА). Такие аккумуляторы могут стать перспективной заменой повсеместно использующимся литий-ионным аккумуляторам (ЛИА) благодаря низкой себестоимости, что обусловлено широкой распространённостью натрия в природе. В качестве анодного материала в ЛИА используется графит, однако в НИА его использование ограничено, так как интеркаляция ионов натрия в структуру графита термодинамически не выгодна, что приводит к низким значениям удельной ёмкости. Заменить привычный графит можно «твёрдым» или неграфитизируемым углеродом (англ. hard carbon). «Твёрдый» углерод – разновидность аморфного углерода, в структуре которого присутствуют разупорядоченные графеноподобные слои, на стыке которых находятся закрытые микропоры. Такой материал отличается высокой ёмкостью (выше 250 мАч/г), высокой кулоновской эффективностью, простотой синтеза и возможностью использования большого количества прекурсоров [1].

Однако существенной проблемой при использовании неграфитизируемого углерода остаётся неравномерное осаждение натрия и образование натриевых дендритов на аноде, что приводит к замыканию и гибели ячейки, представляет серьёзную угрозу безопасности эксплуатации НИА и ограничивает их коммерческое применение. В различных исследованиях было показано, что состав электролита, морфология «твёрдого» углерода, а также тип используемых сепараторов влияют на стабильность межфазного слоя, образование дендритов и осаждение натрия [2]. Варьирование данных параметров может позволить предотвратить рост дендритов или сделать осаждение равномерным и обратимым, что даёт возможность создания anode-less системы с более высокими значениями ёмкостей [3].

В настоящей работе изучается процесс осаждения натрия на «твёрдом» углероде различной морфологии и размеров с использованием разных электролитов и сепараторов, варьируя режимы циклирования. Электрохимические свойства были исследованы с помощью гальваностатического зарядно-разрядного циклирования, а также спектроскопии импеданса в 2-х и 3-х электродных ячейках. Морфологию образовавшегося интерфейса на электроде изучали методом сканирующей электронной микроскопии. Показано, что добавление фторэтиленкарбоната в электролит (1M NaPF6 EC:DEC 1:1) способствует обратимому осаждению/растворению натрия на «твёрдом» углероде и уменьшению роста дендритов натрия. Наилучшие электрохимические свойства достигались на образцах со сферическими частицами углерода порядка 100 нм. Наибольшая разрядная ёмкость достигала 500 мАч/г против 300 мАч/г в системе без осаждения, а кулоновская эффективность первого цикла составляла 82%.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 17-73-30006.

Литература:

1. X. Dou et al., «Hard carbons for sodium-ion batteries: Structure, analysis, sustainability, and electrochemistry», Materials Today, vol. 23. Elsevier B.V., pp. 87–104, Mar. 01, 2019.

2. D. H. Kim, B. Kang, and H. Lee, «Comparative study of fluoroethylene carbonate and succinic anhydride as electrolyte additive for hard carbon anodes of Na-ion batteries», J Power Sources, vol. 423, pp. 137–143, May 2019.

3. Z. Xu et al., «Homogenous metallic deposition regulated by defect-rich skeletons for sodium metal batteries», Energy Environ Sci, vol. 14, no. 12, pp. 6381–6393, Dec. 2021.