Синтез неорганических катодолюминофоров, излучающих в УФ диапазоне.

Товстик О.В.,1Кошелев Д.С.2

Студентка, 1 курс специалитета

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

2Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

факультет наук о материалах, Москва, Россия

E-mail: olgato1401@gmail.com

В современном мире остро стоит вопрос дезинфекции предметов и помещений, одним из способов которой является использование коротковолнового (100-280 нм), средневолнового (280-315 нм) или длинноволнового (315-400 нм) ультрафиолетового (УФ) излучения. Как источник подобного излучения широко распространены бактерицидные ртутные лампы, которые, однако, в результате длительного использования генерируют озон, в больших концентрациях опасный для человека. Также при повреждении колбы высвобождаются пары ртути, которые могут вызвать тяжелое отравление. В связи с этим очень актуальным является получение бактерицидных ламп с использованием катодолюминесценции.

Существует несколько классов излучателей в УФ диапазоне, среди которых наиболее эффективны материалы, испускающие за счет собственных дефектов, например, ZnAl2O4 (260-270 нм), а также соединения Pb2+ (370 нм), Bi3+ (250 нм) и лантанидов: Gd3+ при 312 нм, Eu3+ при 370-420 нм, Ce3+ при 340 нм, Tb3+ при 370 нм, а также Pr3+ с излучением при 270 нм, обусловленным 5d-4f переходами [1]. Целью данной работы является синтез соединений, допированных Pr3+ и Bi3+, для применения в качестве УФ-излучающих катодолюминофоров.

Эффективность катодолюминесценции зависит от выбора матрицы, в качестве которой обычно выбирают оксиды, силикаты, бораты, фосфаты и др. В данной работе выбраны неорганические соли Y3+, т.к. химические свойства и ионный радиус последнего схож с аналогичными параметрами Pr3+ и Bi3+. В результате методом твердофазного спекания при 1200 °С смеси оксалатов металлов, полученной методом соосаждения из раствора, получены YBO3:Pr3+, YPO4:Pr3+, YPO4:Bi3+. Восстановление Pr4+, получаемого в качестве примеси при высокотемпературном отжиге, проводили отжигом в восстановительной атмосфере.

Однофазность полученных соединений была подтверждена по рентгенофазовому анализу (РФА), равномерное распределение было показано с помощью энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии (EDX), также с использованием сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) было определено, что частицы имеют оптимальный для катодолюминофоров размер порядка 5-10 мкм.

Рис. 1. Частицы YBO3:Pr3+, исследованные с помощью СЭМ.

Литература

1. M. Broxtermann et al 2017 ECS J. Solid State Sci. Technol. 6 R47