Синтез и характеристика поверхностно модифицированных тетрафторидов состава NaYF4:Yb,Er для применения в ап-конверсии

Щапов А.С.,1 Чикинёва Т.Ю.,2 Кошелев Д.С.,2

Студент, 1 курс специалитета

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

2Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

факультет наук о материалах, Москва, Россия

E-mail: shchapov_aleksandr@mail.ru

Ап-конверсия – это оптический процесс, связанный с испусканием фотонов высокой энергии за счет поглощения двух или более фотонов низкой энергии. Ап-конверсионные материалы находят применение в биовизуализации, в качестве биометок и сенсоров [1]. Такие материалы отличаются от квантовых точек и органических красителей благодаря своим уникальным свойствам, таким как фотостабильность, низкая токсичность, длительное время жизни. Одним из классов ап-конверсионных материалов являются неорганические ап-конверсионные материалы. Среди соединений данного класса особенно интересным является + тетрафторид NaYF4, допированный Yb3+ и Er3+, в котором ион иттербия выступает в качестве сенсибилизатора, а ион эрбия – в качестве активатора [2]. Данное соединение демонстрирует характерные особенности люминесцентных свойств ионов лантанидов – узкие эмиссионные полосы и длительные времена жизни.

Однако, низкий коэффициент поглощения, вызванный запретом f-f переходов, приводит к низкой интенсивности излучения данного соединения. Решить эту проблему можно поверхностным модифицированием органическим красителем. Такой краситель должен обладать высокими коэффициентами молярной экстинкции, а также связываться с поверхностью тетрафторида. Например, коммерчески доступный органический краситель IR808 (Рис. 1), который обладает поглощением 213 000 (М·см)-1 при 808 нм, что идеально совпадает с длинной волны неодимового лазера.

Таким образом, целью данной работы стал синтез, характеризация, поверхностная модификация и изучение люминесцентных свойств допированного тетрафторида
NaYF4:Yb,Er.

Рисунок 1. Формула органического красителя IR808

Методом гидротермального синтеза был получен однофазный NaYF4 (Yb – 20 %, Er – 2 %). Состав и структура полученного соединения устанавливались по совокупности методов анализа: рентгенофазовый анализ (РФА), сканирующая электронная микроскопия (СЭМ), энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия (EDX). Были исследованы фотофизические свойства NaYF4, и проведена поверхностная модификация. Квантовый выход ап-конверии составил 33%. Поверхностная модификация приводит к увеличению интенсивности люминесценции.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ №23-23-0293.

Литература

1. Duan, C., Liang, L., Li, L., Zhang, R., & Xu, Z. P. (2018). Recent progress in upconversion luminescence nanomaterials for biomedical applications. Journal of Materials Chemistry B, 6(2), 192–209.

2. Yao, J., Huang, C., Liu, C., & Yang, M. (2020). Upconversion luminescence nanomaterials: A versatile platform for imaging, sensing, and therapy. Talanta, 208(June 2019), 120157.